PARTICIPANTES DE LA EDICIÓN

COORDINADORES:

DR. JAVIER CERVANTES CABELLO

ING. ARMANDO  SÁNCHEZ GUZMÁN

ELABORACIÓN:

M.I. DAVID MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

M.I. EFRAÍN RAMOS TREJO

ING. RAÚL GILBERTO VALDEZ NAVARRO

ING. JORGE ROMERO HERNÁNDEZ

ING. ARMANDO SÁNCHEZ GUZMAN

REVISIÓN:

ING. HELENA GALVÁN SUÁREZ

LIC. VANIA PÉREZ MORALES

DR. ARTURO BARBA PINGARRÓN

DR. JAVIER CERVANTES CABELLO

COORDINADOR DE LABORATORIO

ING. ALEJANDRA GARZA VÁZQUEZ

Índice

Prólogo	4

Introducción	5

Mediciones	18

M.I. David Martínez Hernández; M.I. Efraín Ramos Trejo

Fundición en arena en verde	30

Ing. Raúl Gilberto Valdez Navarro

Laminación	48

Ing. Jorge Romero Hernández

Soldadura eléctrica	62

Ing. Armando Sánchez Guzmán

Corte y soldadura con oxi-acetileno	78

Ing. Armando Sánchez Guzmán

Soldadura con proceso MIG	100

Ing. Armando Sánchez Guzmán

# Prólogo

Para ser competitivo hoy en día, los insumos de conocimiento son la clave, y es evidente, que los requerimientos en materia de conocimiento han crecido en forma dramática. En la realización de nuevos productos y procesos de manufactura, en la práctica ha desaparecido la distancia entre los conocimientos científicos y su explotación tecnológica-comercial, especialmente en algunas áreas. La producción se diversifica y se libera velozmente de los obstáculos técnicos, y está en condiciones de responder también velozmente a la diversificación recíproca de la demanda. Para poder actuar en el mercado mundial es imprescindible incorporar conocimientos a lo que se produce. La constante irrupción de conocimientos nuevos alimenta la producción de nuevos avances y descubrimientos, en una espiral de crecimiento exponencial. El cambio produce más cambio y además se acelera. La incorporación de conocimientos y tecnología en los procesos de manufactura, no es un proceso simple. No basta con adquirir las máquinas o las licencias para lograrlo. Este es un error frecuente y fatal. Porque comprar bien, usar bien, mantener bien y -sobre todo- adaptar, cambiar, mejorar e integrar armónicamente lo nuevo con lo que ya se tiene, exige un caudal muy importante de conocimiento, seguramente no muy inferior que el necesario para "hacer". Además no es posible conseguir en el mercado tecnológico mundial todo lo que el país o sus sectores productivos necesitan. Suele suceder que los requerimientos son muy específicos, y mientras la oferta es relativamente rígida, la demanda tiende a ser potencialmente muy diversificada. Para comprar bien hay que estar al nivel de aquel a quien se compra. Y a la vez, la transferencia de conocimientos es un paso imprescindible en el proceso de aprendizaje que lleva a maximizar la propia capacidad de creación e innovación. El dilema puede plantearse en términos de ¿comprar o hacer?, pero tal planteamiento es básicamente falso. Ningún país puede plantearse hacerlo todo, y la necesidad de priorizar implica justamente no hacerlo todo. En realidad se trata de "hacer uno lo máximo posible partiendo del máximo que hicieron otros", que se traduce en comprar todo lo que es estándar (donde la relación calidad/costo ha sido maximizada por la producción masiva) y proceder a agregar sistemáticamente valor con lo que uno mismo hace. Es por lo anterior que se presenta el  manual de prácticas, que es el resultado del esfuerzo conjunto de varios de los profesores del Departamento de Materiales y Manufactura de la Facultad de Ingeniería, y está orientado a dar apoyo en la realización de las prácticas del laboratorio de Procesos de Manufactura I, de la carrera de Ingeniería Industrial.

Este manual contiene las prácticas que han sido diseñadas para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. Las prácticas están estructuradas de tal forma que pretenden desarrollar en los estudiantes las habilidades de investigación, aplicación de técnicas y métodos experimentales, que los conduzcan a la obtención de un criterio analítico, crítico y propositivo en relación a los procesos de manufactura.

Dr. José Javier Cervantes Cabello

Agosto/2013

| Introducción |  |
| --- | --- |
| Duración 2 hrs. |

OBJETIVO

- El alumno conocerá las diferentes áreas donde desarrollará las sesiones de práctica correspondiente a su asignatura, así como el equipo con el que se apoyará para realizarlas.

- Conocerá algunas de las medidas más importantes de seguridad e higiene, para el buen funcionamiento de las instalaciones, y sobre todo para el cuidado de su integridad y la de los demás.

INTRODUCCIÓN

Procesos de Manufactura

La producción de piezas exige una extensa variedad de procesos de manufactura en continua expansión, y por lo general hay más de un método de manufactura para producir una pieza a partir de un material dado. La clasificación de los procesos es la siguiente:

- Fundición. De molde desechable y de molde permanente.

- Formado y moldeado. Laminado, forjado, extrusión, estirado o trefilado, formado de lámina, metalurgia de polvos y moldeo.

- Unión. Soldado, soldadura blanda, soldadura fuerte, unión por difusión, unión por adhesivos y unión mecánica.

- Maquinado. Torneado, taladrado, fresado, cepillado, escariado, rectificado y mandrinado, maquinado ultrasónico, maquinado químico, eléctrico y electroquímico; y maquinado por láser.

- Acabado. Rectificado, pulido, rebabeado, esmerilado, afilado, tratamiento térmico superficial, recubrimientos por proyección térmica, por inmersión, por sol-gel, pinturas.

Distribución de las áreas de manufactura y servicios adicionales

Figura 1. Plano de distribución de las áreas de manufactura

La selección de un proceso particular de manufactura, o de una secuencia de procesos, depende no sólo de la forma a producir, sino también de factores relativos a las propiedades de los materiales.

Cada proceso de manufactura tiene sus propias ventajas y limitaciones, capacidades de producción y costos de producción. A menudo los ingenieros se ven obligados a buscar nuevas soluciones a problemas de manufactura.

Algunas medidas básicas de seguridad

Las medidas básicas de seguridad son un conjunto de medidas destinadas a proteger la salud de todos, prevenir accidentes y promover el cuidado de los equipos de los laboratorios, por lo cual te pedimos en todas tus actividades en estos laboratorios mantener la conciencia de:

APLICARLAS, RESPETARLAS Y HACERLAS RESPETAR PARA EL BIEN Y LA SEGURIDAD DE TODOS.

Por lo cual te pedimos apegarte al siguiente reglamento de los laboratorios de manufactura:

|  | REGLAMENTO GENERAL DE LABORATORIOS DE MANUFACTURA |  |
| --- | --- | --- |

APLICABLE A PROFESORES, ALUMNOS Y A USUARIOS EN GENERAL

Para utilizar las instalaciones de los laboratorios se deberá respetar las siguientes indicaciones:

- Seguro facultativo: Presentar copia de su seguro facultativo o de seguridad social vigente al momento de tramitar su credencial.

- Credencial: Tramitar tu credencial con el encargado de los laboratorios.

- Vestimenta: Utilizar bata, calzado (no se permite ningún tipo de calzado abierto y/o tipo tenis, sandalias, lona, shorts, falda).

- Equipo de seguridad: Utilizar correctamente el equipo de protección adecuado para trabajo en taller y de acuerdo con el equipo utilizado (gafas, guantes, cubre bocas, tapones para oídos, los cuales deben ser adquiridos por el usuario, para su uso personal).

- Antes de utilizar los equipos y herramentales: Revisa el área de trabajo, el equipo y herramental solicitado. En caso de detectar alguna anormalidad repórtalo de inmediato en la bitácora disponible en el almacén, de lo contrario serás responsable de la reparación.

- No sabes cómo se usa? : Consultar con el profesor o ayudante en turno en caso de ignorar el funcionamiento u operación de cualquiera de los equipos, accesorios o herramental dentro de los laboratorios, evitando en lo posible causar algún accidente.

- Devuelve el equipo y herramental: Suspende tus labores con 15 minutos de anticipación al término de tu clase, desmonta los herramentales, limpia el área de trabajo y el equipo, finalmente entrega todo el material al almacén.

- Necesitas utilizar el equipo por más tiempo? : Solicita el permiso oportunamente con el Coordinador de laboratorios  o con el Jefe del Departamento de Materiales y Manufactura.

- Alimentos y bebidas: Abstenerse de ingerir alimentos o bebidas durante su permanencia en los laboratorios.

- Visitas o estancia de familiares: Está prohibido tener visitas de familiares y amigos en los laboratorios.

- Herramentales y equipos: Por ningún motivo, podrá extraer equipo o herramental fuera de los laboratorios, sin previa autorización.

- Música: Queda estrictamente prohibida la "música ambiental" y el uso de audífonos.

- Limpieza: todos los usuarios de los laboratorios deberán realizar la limpieza de área o áreas utilizadas, después de realizar la actividad o práctica correspondiente.

- Incumplimiento del reglamento: Quien incumpla éste reglamento se hará acreedor a alguna de las siguientes sanciones, una amonestación o reporte en primera instancia; en caso de reincidencia la suspensión parcial o definitiva del servicio.

Nota para los profesores o  instructores:

- Puntualidad: Exigir a sus estudiantes puntualidad al inicio y conclusión su clase. Tiempo adicional: Solicitarlo al responsable de los laboratorios con el compromiso de acompañar a sus estudiantes durante el tiempo solicitado.

- Área de trabajo: Revisa el área donde impartirás tu clase y en caso de notar alguna irregularidad, regístrala en la bitácora y notifica el hecho al Coordinador de laboratorios  o con el Jefe del Departamento de Materiales y Manufactura.

Regla de convivencia:

Todos los usuarios y prestadores de servicio de los laboratorios, deberán brindarse un trato respetuoso y cordial, en caso de algún incidente repórtalo al encargado de los laboratorios.

ATENTAMENTE

Coordinación de Laboratorios de Manufactura: Ing. Raúl Valdez Navarro

Jefe del Departamento de Materiales y Manufactura: Dr. J. Javier Cervantes Cabello

Algunas recomendaciones adicionales para tu seguridad en los laboratorios son las siguientes:

Mantenimiento y limpieza del lugar

- Siempre pare la máquina o equipo antes de intentar limpiarlo.

- Máquinas y herramientas manuales libres de aceite y grasas.

- Utilizar cepillos o brocha, para limpiar la máquina. En vez  de trapos.

- Superficies aceitosas limpiar con trapo.

- No poner herramientas ni materiales sobre la mesa o el piso donde se encuentra la máquina o equipo.

- Mantenga limpio el piso.

- Barrer virutas del piso. Para evitar que se incrusten en las suelas, siempre utilizar piso de concreto o un raspador para retirarlos.

- Nunca utilizar aire comprimido para eliminar virutas.

Prácticas seguras de trabajo

- No operar ningún equipo antes de comprender su mecanismo y saber detenerlo rápidamente.

- Mantener las manos alejadas de las partes móviles.

- Nunca utilizar trapos cerca de partes móviles o flamables del equipo.

- Reciba primeros auxilios inmediatamente después de una lesión.

- Para objetos pesados siga las siguientes recomendaciones (Figura 2):

  - Póngase en cuclillas con las rodillas dobladas y la espalda derecha.

  - Sujete firmemente la pieza.

  - Levante el objeto enderezando las piernas y manteniendo la espalda derecha.

- Es más seguro jalar de una llave que empujarla.

Figura 2. Posiciones para levantar objetos pesados.

Prevención de incendios

- Siempre deshágase de trapos o estopas aceitosos, usando contenedores de metal.

- Comprenda el procedimiento adecuado antes de encender un horno.

- Cuando utilice un soplete de soldadura o de corte, asegúrese de alejar las chispas de cualquier material combustible.

Ante incendio

- Extintor Tipo A: sirven para fuego de materiales combustibles sólidos (madera, papel, tela, etc.)

- Extintor Tipo B: para fuego de materiales combustibles líquidos (nafta, queroseno, etc.).

- Extintor Tipo C: para fuegos en equipos eléctricos (artefactos, tableros, etc.).

Existen extintores que sirven para los tres tipos de fuegos, generalmente son de polvo. En caso de un fuego de tipo C, si se corta la corriente eléctrica se transforma en uno de tipo A.

El agua en general apaga fuegos de tipo A, y la arena sirve para apagar fuegos de tipo B.

- No se deben bloquear las rutas de escape o pasillos con equipos, mesas, máquinas u otros elementos que entorpezcan la correcta circulación.

- Es indispensable recalcar la prudencia y el cuidado con que se debe manipular todo aparato que funcione con corriente eléctrica. Nunca se debe tocar un artefacto eléctrico si usted está mojado o descalzo.

- No se permitirán instalaciones eléctricas precarias o provisorias. Se dará aviso inmediato a la Secretaría Técnica en caso de filtraciones, goteras o equipos que puedan afectar las instalaciones o provocar incendios por cortocircuitos (Interno 355).

- Es importante mantener el orden y la limpieza. Cada persona es responsable directa del lugar donde está trabajando y de todos los lugares comunes.

- Todo material corrosivo, tóxico, inflamable, oxidante, radiactivo, explosivo o nocivo deberá estar adecuadamente etiquetado.

- El material de vidrio roto no se depositará con los residuos comunes. Será conveniente ubicarlo en cajas resistentes, envuelto en papel y dentro de bolsas plásticas.

Ante algún problema, consultar al Servicio de BOMBEROS UNAM (56-16-15-60)

- Mantenga la calma, lo más importante es ponerse a salvo y dar aviso a los demás.

- Si hay alarma, acciónela, si no, grite para alertar al resto.

- Se dará aviso inmediatamente al Departamento de Seguridad y Control (Interno 311) informando el lugar y las características del siniestro.

- Si el fuego es pequeño y sabe utilizar un extintor, úselo. Si el fuego es de consideración, no se arriesgue y mantenga la calma y ponga en marcha el plan de evacuación.

- Si debe evacuar el sector apague los equipos eléctricos y cierre las llaves de gas y ventanas.

- Evacue la zona por la ruta asignada.

- No corra, camine rápido, cerrando a su paso la mayor cantidad de puertas. No utilice ascensores. Descienda siempre que sea posible.

- No lleve consigo objetos, pueden entorpecer su salida.

- Si pudo salir, por ninguna causa vuelva a entrar. Deje que los equipos especializados se encarguen.

Ante emergencias médicas

Si ocurre una emergencia tal como: cortes o abrasiones, quemaduras o ingestión accidental de algún producto químico, tóxico o peligroso, seguir las siguientes medidas:

- A los accidentados se les proveerán los primeros auxilios.

- Simultáneamente se tomará contacto con el Servicio Médico (Interno 482), o al Servicio Médico de Deportes (4576-3451/3459).

- Avise al Jefe de Laboratorio o autoridad del Departamento, quienes solicitarán asistencia de la Secretaría Técnica (interno 380) para que envíen personal del Depto. de Mantenimiento, Seguridad y Control o Servicios Generales según correspondan.

- El Jefe de Departamento notificará el accidente al Servicio de Higiene y Seguridad para su evaluación e informe, donde se determinarán las causas y se elaborarán las propuestas para modificar dichas causas y evitar futuras repeticiones.

- Centros para requerir ayuda médica:

| GENERAL | U.N.A.M Servicio Médico | Teléfono 56-22-02-02 |
| --- | --- | --- |

MATERIAL Y/O EQUIPO NECESARIO

Dado el carácter de esta práctica (conocimiento de áreas) no se presenta material a utilizar y los equipos serán mostrados en general por el profesor (recorrido por las áreas de trabajo).

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

- Se mostrará a los alumnos la distribución de las diferentes áreas y equipos con los cuales trabajará durante el curso.

- Ubicar los diferentes extintores de los laboratorios de manufactura, observando de qué tipo –A, B o C- es cada uno, y verificar qué material combustible -papel, madera, pintura, material eléctrico- se puede apagar con él.

- Se dará lectura al reglamento entregado, así como a la introducción de ésta práctica, para conocer las principales normas de seguridad.

- Se pedirá al alumno que anote en su directorio tradicional o digital, los principales teléfonos de emergencia de la UNAM.

- Se memorizará el siguiente diagrama, para la entrega de material y equipo.

RESULTADOS

- Hacer un lay-out, de los equipos que van a utilizar durante el semestre ubicando lo siguiente: interruptores de seguridad, extinguidores, alarmas de incendio y zonas de riesgo, áreas seguras y rutas de evacuación. Ubicación de los implementos de limpieza.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Dado el carácter de esta práctica no es necesario realizar análisis de resultados, pero se recomienda dar respuesta a las siguientes preguntas y recomendaciones:

- ¿Cómo debe ser la vestimenta en el laboratorio?

- ¿Qué consecuencias tiene el no atender las recomendaciones de cuidado personal?

- Se recomienda limpieza y mantenimiento del lugar.

- ¿Qué resultados se tendrán si no se siguen cada una de las prácticas seguras de trabajo?

- Identificar los tipos de incendios que pueden producirse en el laboratorio y de qué manera se pueden extinguir.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS

En esta práctica no hay conclusiones debido a su carácter introductorio.

CUESTIONARIO PREVIO

Para la realización de esta práctica, no se cuenta con cuestionario previo por ser la primera.

BIBLIOGRAFÍA

- Cortés Díaz, J.M., Seguridad e higiene en el trabajo, México, Ed. Alfaomega, 2006.

- Hernández Zúñiga, A., Seguridad e higiene industrial, México, Ed. Limusa, 1997.

- Ramírez Cavaza, C., La prevención de accidentes, México, Ed. Alfaomega, 1996.

| Práctica 1: | Mediciones |
| --- | --- |
| Duración 4 hrs. |

OBJETIVO

Que el alumno conozca los conceptos de medición, identifique los instrumentos para la misma, aprenda su correcto uso y sus aplicaciones prácticas. Asimismo pueda conocer tanto el calibrador vernier como el micrómetro, con la finalidad de identificar sus partes y la forma adecuada de realizar lecturas de precisión.

INTRODUCCIÓN

Desde el surgimiento de la humanidad, las sociedades primitivas tuvieron la necesidad de realizar mediciones rudimentarias para numerosas tareas, tales como la construcción de viviendas de un tamaño y forma apropiados. En la actualidad, una medición puede involucrar una simple regla lineal para establecer la escala de la longitud de una pieza o puede requerir una medición compleja de la fuerza contra la elongación durante una prueba de tensión. En la manufactura, el principal interés es la medición de la longitud y sus diversas formas de manifestarse en una pieza o un producto. Éstas incluyen longitud, anchura, profundidad, diámetro, rectitud, redondez; incluso la rugosidad se define en términos de longitud.

Un aspecto común en cualquier procedimiento de medición es la comparación del valor desconocido con un estándar conocido. Dos aspectos de un estándar resultan críticos: 1) debe ser constante, es decir, no cambiar con el tiempo; y 2) debe basarse en un sistema de unidades que sea consistente y aceptado por los usuarios. En el mundo han evolucionado y predominado dos sistemas de unidades: el Sistema Inglés, y el Sistema Internacional de Unidades (SI) que se conoce popularmente como el sistema métrico.

Definiciones

- Metrología. Tiene por objetivo el estudio de los sistemas de medida teórico y experimental en cualquier campo de la ciencia y la tecnología. Esta área se relaciona con seis mediciones fundamentales: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura y luz. Las dos características más importantes que involucra son: a) el resultado de la medición y b) la incertidumbre de la medida. Dicha área también se encarga de los instrumentos utilizados para efectuarlas e interpretarlas. Abarca varios campos, tales como metrología teórica, eléctrica, acústica, dimensional, entre otros.

- Medir. Es la acción de comparar una magnitud con la unidad de su misma especie para determinar cuántas veces una se encuentra contenida en la otra.

- Medida. Es la evaluación de una magnitud hecha según su relación con otra magnitud de la misma especie adoptada como unidad.

- Metrología dimensional. Se encarga de estudiar las técnicas de medición que determinan correctamente las magnitudes lineales y angulares (longitudes y ángulos).

La medición se puede dividir en directa, cuando el valor de la medida se obtiene directamente de los trazos o divisiones de los instrumentos, o indirecta, cuando para obtener el valor de la medida necesitamos compararla con alguna referencia (Figura 1). En la tabla 1.1 se muestran la clasificación de las medidas, indicando los diferentes tipos de instrumentos para medidas directas e indirectas.

Figura 1. Instrumentos de lectura directa (goniómetro) e indirecta (compas de exteriores)

|  |  |  | Metro |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Regla graduada |
|  |  | Con trazos y divisiones | Todo tipo de calibradores y |
|  | Medida |  | medidores de altura con escala vernier. |
|  | directa |  | Todo tipo de micrómetros. |
|  |  | Con tornillo micrométrico | Cabezas micrométricas. |
|  |  |  | Bloques patrón |
|  |  | Con dimensión fija | Calibradores de espesores (Lainas) |
| Lineal |  |  | Calibradores límite (pasa-no pasa) |
|  |  |  | Comparadores mecánicos |
|  |  |  | Comparadores ópticos |
|  |  |  | Comparadores neumáticos |
|  |  | Comparativa | Comparadores electromecánicos |
|  | Medida |  | Máquina de medición de redondez |
|  | indirecta |  | Medidores de espesor de recubrimientos |
|  |  |  | Esferas o cilindros |
|  |  | Trigonométrica | Máquinas de medición por coordenadas |
|  |  |  | Niveles |
|  |  | Relativa | Reglas ópticas |
|  |  |  | Rugosímetros |
|  |  |  | Transportador simple |
|  |  | Con trazos o divisiones | Goniómetro |
|  | Medida |  | Escuadra de combinación |
|  | directa |  | Escuadras |
| Angular |  | Con dimensión fija | Patrones angulares |
|  |  |  | Calibradores cónicos |
|  |  |  | Falsas escuadras |
|  | Medida | Trigonométrica | Regla de senos |
|  | indirecta |  | Mesa de senos |
|  |  |  | Máquinas de medición por coordenadas |

Tabla 1.1 Instrumentos o dispositivos para medidas directas e indirectas.

Sistemas de unidades de medida

El metro, unidad fundamental del sistema internacional (SI), corresponde a la escala de lo que mide el hombre en la vida diaria, por ejemplo, casas, edificios y distancias cortas. Sin embargo se tienen que medir otras longitudes para las que el metro resulta demasiado pequeño o demasiado grande.

En el sistema inglés las unidades base son la yarda (longitud), la libra (masa) y el segundo (tiempo).

Los submúltiplos de la yarda son:

1 yarda = 3 pies

1 pie = 12 pulgadas

También se utiliza la pulgada fraccional sobre todo en materiales en bruto, tuberías y herramientas; las fracciones están en 1/2”, 1/4”, 1/8”, 1/16”, 1/32”, 1/64”, 1/128”.

Errores en la medición

Al hacer mediciones, las lecturas que se obtienen nunca son exactamente iguales, aún cuando las efectúe la misma persona, sobre la misma pieza, con el mismo instrumento, el mismo método y el mismo ambiente (repetibilidad); si las mediciones las hacen diferentes personas con distinto métodos e instrumentos o en ambientes diferentes, entonces las variaciones en las lecturas son mayores (reproducibilidad). Esta variación puede ser relativamente grande o pequeña, pero siempre existirá.

En sentido estricto, es imposible hacer una medición totalmente exacta, por lo tanto, siempre se enfrentarán errores al hacer las mediciones. Los errores pueden ser despreciables o significativos. Atendiendo al origen donde se produce el error, puede hacerse una clasificación general de estos en:

- Errores por el instrumento o equipo de medición

- Errores del operador o por el método de medición

- Error por el uso de instrumentos no calibrados

- Error por la fuerza ejercida al efectuar las mediciones

- Error por instrumento inadecuado

- Error por distorsión

- Error de paralaje

- Error de posición

- Error por condiciones ambientales.

Calibrador Vernier

Es un instrumento de medición industrial que sirve para determinar medidas directas y exactas de longitudes internas, externas, de profundidad y de resalto o escalones. Son de ajuste fino  y fabricados en acero inoxidable. Los hay tanto analógicos como digitales.

La exactitud de un calibrador vernier se debe principalmente a la exactitud de la graduación de sus escalas, el diseño de las guías del cursor, el paralelismo y perpendicularidad de sus palpadores, la mano de obra y la tecnología usada en su proceso de fabricación

Algunos de los cuidados que hay que tener al usar este dispositivo son:

- Eliminar rebabas, polvo y rayones de la pieza antes de medir.

- Medir la pieza utilizando la parte de las puntas más cercana al brazo principal.

- No usar una fuerza excesiva de medición.

- La lectura debe ser de frente.

- No dejarlo caer, ni golpear.

- No usarlo como martillo.

- No usar las puntas para interiores como compás o rayador.

- Revisar que el cursor se mueva suavemente.

El vernier o nonio que poseen los calibradores actuales permiten realizar fáciles lecturas de hasta 0.05 ó 0.02 mm y de 0.001" ó 1/128" dependiendo del sistema de graduación a utilizar (métrico o inglés).

Figura 2. Calibrador vernier

Micrómetro

Los micrómetros (Figura 3) son instrumentos para mediciones de exteriores de tipo industrial. Otros tipos son empleados para mediciones internas, externas y de profundidades; los rangos van de 25 en 25 mm y su fabricación es en acero inoxidable.

El tornillo micrométrico es un dispositivo de medición elaborado para tomar medidas de exteriores, interiores y de profundidad a diferentes magnitudes, y teniendo en cuanta la tolerancia del proceso y la capacidad de trabajo del instrumento.

Existen micrómetros digitales que permiten obtener una lectura mucha más exacta de la medida, pues se elimina la necesidad de que el usuario lleve a juicio la lectura. La mayoría de estos dispositivos tienen una resolución de 0.01mm.

Figura 3. Micrómetro

Este instrumento está basado en el principio del avance de un tornillo sobre una tuerca fija. Si el paso de la rosca es de 0.5 mm, este consistirá en el avance del tornillo por cada vuelta, y si se divide una vuelta del tornillo en 50 partes, se tienen 100 divisiones para avanzar un milímetro. Por lo tanto, el valor de cada división será de 0.01 mm.

Algunos de los cuidados que hay que tener al usar este dispositivo son:

- Asegurarse de que el instrumento de medición sea el adecuado para la pieza a medir, tomando en cuenta la capacidad de trabajo del instrumento, así como la exactitud que se está buscando en la medición.

- No dejarlo caer y evitar golpearlo.

- Antes de utilizarlo, limpiar las caras de la superficie de medición.

- Medir bajo las temperaturas y humedad indicadas para el dispositivo, para evitar errores en la lectura.

- Siempre que se mida, utilizar el trinquete que anuncia la terminación de la medida.

MATERIAL Y/O EQUIPO NECESARIO

Material:

- Regla graduada.

- Compás para interiores, exteriores y de puntas.

- Plantillas.

- Cuenta hilos.

- Regla de senos.

- Escuadra fija y escuadra universal (tres componentes: goniómetro, escuadra 90º y 45º y bloque de centros).

- Lainas.

- Patrón de radios.

- Calibres telescópicos.

- Bloques patrón.

- Calibradores vernier (convencionales, digitales, calibrador de alturas).

- Micrómetros (diferentes configuraciones).

Equipo:

- Comparador óptico (superficies de referencia).

- Microscopio mecánico.

- Mesa de medición por coordenadas.

- Mesas de granito (superficies de referencia).

- Rugosímetro.

- Micrómetro láser.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Sesión 1

- Explicación detallada del uso correcto de los instrumentos de medición y la técnica para tomar lecturas con cada uno de ellos.

- Los alumnos realizan medidas aleatorias en diferentes piezas con el fin de poner en práctica la metodología para obtener medidas de precisión.

- Toma de diversas lecturas con instrumentos de lectura directa con la finalidad de indicar el uso correcto de los instrumentos de transferencia de lectura y de lectura directa.

Sesión 2

- Habiendo realizado la sesión uno, el profesor proporciona diferentes piezas a cada uno de los alumnos, con el fin de generar un dibujo en base a las lecturas de precisión mediante los diferentes instrumentos de medición.

- Con base a las lecturas, el alumno deberá realizar y entregar un dibujo de la pieza con todas sus medidas.

RESULTADOS

- Realizar una tabla de las lecturas tomadas, en la que se indique el instrumento de medición y la precisión de la lectura tomada.

- Presentar el dibujo a la escala correspondiente con las lecturas que dan origen a su forma o geometría.

- De acuerdo a su dibujo, el alumno deberá determinar e identificar las posibles causas de error.

Figura 4. Vernier en milésimas de pulgada

Figura 5. Vernier en fracciones de pulgada

Figura 6. Vernier en milímetros

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Realizar el análisis de los resultados obtenidos  de acuerdo con el objetivo planteado.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS

Realizar las conclusiones o comentarios pertinentes de acuerdo a la experiencia respecto a la práctica realizada.

CUESTIONARIO PREVIO

- ¿Qué significan los siguientes conceptos? Medida, medición, precisión, instrumento de transferencia de lectura, instrumento de lectura directa.

- Indique las partes que integran un vernier y un micrómetro.

- Indique el nombre de tres instrumentos de lectura directa e indirecta.

- Indique en términos generales cómo se realiza la lectura con un vernier.

- Indique en términos generales cómo se realiza la lectura con un micrómetro.

BIBLIOGRAFÍA

# Restrepo Díaz Jaime; Metrología II; ITM.

# Domínguez Esteban José, Ferrer Julián; Mecanizado básico; EDITEX.

| Práctica 2 : | Fundición en arena en verde |
| --- | --- |
| Duración 4 hrs. |

OBJETIVO

Que el alumno conozca y aplique el proceso de fundición de moldeo en verde para la obtención de piezas, resaltando las ventajas y desventajas de este proceso.

INTRODUCCIÓN

El proceso para producir piezas u objetos útiles con metal fundido se le conoce como proceso de fundición. Este proceso se ha practicado desde el año 2000 A.C. Consiste en vaciar metal fundido en un molde con la forma de la pieza u objeto que se desea fabricar y esperar a que solidifique y adquiera la forma del molde.

Para lograr la producción de una pieza fundida es necesario hacer las siguientes actividades:

- Diseño de modelos.

- Preparación de los materiales para los modelos.

- Fabricación de los modelos.

- Preparación de la mezcla de moldeo.

- Realización del molde.

- Colado de metal.

- Enfriamiento de la pieza dentro del molde.

- Extracción de la pieza.

- Limpieza de la pieza.

- Terminado de la pieza.

- Reproceso del material de moldeo.

Moldes

Los moldes se realizan con la utilización de la mezcla de moldeo y el modelo, el cual permite copiar su forma en la cavidad del molde. Los moldes se fabrican de diferentes materiales tales como: arena, yeso, barro, metal, los moldes pueden servir una vez o varias. En el primer caso se les conoce como moldes temporales y los que se pueden utilizan varias veces, se les conoce como moldes permanentes.

Modelos desechables y permanentes

Los modelos son fabricados de madera, plástico, cera, yeso, arena, poliuretano, metal, etc. Si los modelos se destruyen al elaborar la pieza, se dice que éstos son desechables y si los modelos sirven para varias fundiciones se les llama permanentes.

Fundición en moldes de arena

Uno de los materiales más utilizados para la fabricación de moldes temporales es la arena sílica, la cual se mezcla con un aglutinante y cierta cantidad de agua, por lo cual el proceso se conoce como moldeo en verde (debido al contenido de humedad).

Fundición en moldes de capa seca

Es un procedimiento muy parecido al de los moldes de arena verde, con excepción de que alrededor del modelo (aproximadamente 10mm) se coloca arena mezclada con resina (resinas furánicas y fenólicas), la cual permite que la mezcla sea endurecida al aplicar calor aproximadamente de 200ºC adquiriendo la forma del modelo. Este proceso recibe el nombre de moldeo en cáscara o molde de capa seca.

Fundición en moldes de arcilla

Los moldes de arcilla se construyen al nivel de piso con ladrillos o con materiales cerámicos, son utilizados para la fundición de piezas grandes y algunas veces son reforzados con cajas de hierro. Estos moldes requieren mucho tiempo para su fabricación y no son muy utilizados.

Fundición con moldes de CO2

En este tipo de moldes la arena sílica se mezcla con silicato de sodio para posteriormente ser apisonada alrededor del modelo. Una vez realizado el molde se inyecta bióxido de carbono a presión con lo que reacciona el silicato de sodio aumentando la dureza del molde.

Los procesos de moldeo también pueden ser clasificados por el lugar en el que se fabrican. 

Moldeo en banco

Este tipo de moldeo es para piezas pequeñas y se fabrican haciendo uso de un banco, sobre el cual se prepara el molde.

Moldeo en piso

Para piezas medianas, en las que el molde se realiza al nivel del piso, sobre todo en piezas en las que el manejo es difícil debido al peso de las mismas.

Moldeo en fosa

Cuando las piezas son extremadamente grandes para su realización y alimentación, lo cual se facilita al hacer el molde en el piso de la zona de moldeo, debido a esto, el proceso se conoce como moldeo en fosa.

MATERIAL Y/O EQUIPO NECESARIO

Material:

- Arena sílica.

- Arena y molde para corazón.

- Bentonita cálcica.

- Polvo separador.

- Silicio metálico.

- Agua.

- Lingotes o chatarra de aluminio.

- Cerillos.

Equipo:

- Cernidor de arena. (figura 1.1)

- 3 Apisonadores para arena. (figura 1.2)

- Caja para molde. (figura1.3)

- 2 Palas. (figura 1.4)

- 3 Cucharas de moldeo. (figura 1.5)

- Tubos de colada. (figura 1.6)

- Modelo para fundición. (figura 1.7)

- Crisol. (figura 2)

- Lingotera. (figura 3)

- Pinzas para fundición. (figura 4.1)

- Porta crisol. (figura 4.2)

- Báscula. (figura 5)

- Molino de arena. (figura 6)

- Horno de fundición. (figura 7)

- Turbosoplador de gas.

- Horno de crisol

- Pinzas para lingote.

- Maneral para crisol.

- Cronómetro

Figura 1. Utensilios para fundición

| Figura 2. Crisol | Figura 3. Lingotera |
| --- | --- |

Figura 4. Equipo para manejo adecuado del crisol

| Figura 5. Báscula | Figura 6. Molino de arena |
| --- | --- |
| Figura 7. Horno de fundición |

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Para realizar el proceso de fundición en arena en verde, además de usar bata y zapatos de suela dura, se requiere del siguiente equipo de seguridad:

Figura 8. Equipo de seguridad

Tabla 1. Equipo de seguridad

| No. de parte | Parte |
| --- | --- |
|  | Careta (protector facial) |
|  | Peto |
|  | Guantes |
|  | Polainas |

Los pasos a seguir para el proceso de fundición son:

- Preparar la arena con el contenido adecuado de humedad y de aglutinante según las necesidades de la arena. Se recomienda un contenido en porcentaje en peso del 5% de agua y 10% de aglutinante respecto al contenido de arena. Es recomendable agregar la arena, el agua y la bentonita en el molino para realizar la mezcla.

Figura 9. Agregando materiales al molino.

Figura 10. Verificar que la arena ya está lista tomando un puño de arena, apretar fuerte la mano y observar que se forme un terrón que no se desmorone y ni escurra agua.

Figura 11. Se saca la arena del molino.

Figura 12. Cernir la arena que se acaba de sacar del molino.

- Colocar la semi caja inferior de moldeo en una superficie plana y estable, bien puede ser el piso, teniendo cuidado que la caja esté en posición adecuada para realizar un ensamble con la semi-caja superior en una etapa posterior (paso 6) en la que se debe ensamblar el perno y la guía para lograr el conjunto integral de las dos semi cajas.

Figura 13. Colocación de la semi-caja inferior en el piso.

- Colocar el modelo dentro de la semi caja, aplicando una fina capa de polvo separador, con la finalidad de facilitar la extracción posterior del modelo.

Figura 14. Agregar una fina capa de polvo separador.

- Colocar una capa de arena previamente cernida sobre la superficie del modelo hasta que todos los detalles del mismo sean cubiertos por la arena y presionar levemente.

Figura 15. Con la pala, agregar una capa de arena cernida sobre el modelo.

- Esparcir una capa de arena sin cernir sobre el modelo cubierto por la arena cernida y presionar con el apisonador manual de manera uniforme, teniendo cuidado de no aplicar demasiada fuerza, bastará con el peso del apisonador y una ligera carga ejercida por el brazo, pues se requiere cierto nivel de permeabilidad de la arena para la evacuación de vapores al momento de realizar el vaciado. Acumular de tres a cuatro capas de arena de la manera antes descrita o las necesarias para llenar la caja de moldeo. Es necesario un buen apisonamiento a lo largo de los bordes del modelo  y en el perímetro de la semi caja para obtener un buen molde. Es necesario trabajar con seriedad a la hora de realizar el apisonamiento porque de no ser así, el molde quedará con imperfecciones y eso dará como resultado un mal acabado a la pieza que se realizará. Llenar por completo la semi caja de moldeo dejando la superficie del molde en un solo plano, rasando con ayuda de una barra plana sobre la semi caja de moldeo.

Figura 16. Apisonar y aplanar la superficie del molde con una regla de metal.

- Dar vuelta a la semi caja inferior colocando el modelo con la vista hacia arriba, y posteriormente ensamblar con el perno de la semi caja superior. Agregar desmoldante para evitar que la arena de las dos semi cajas se adhiera, ubicar en su posición el canal de alimentación vertical, así como el de mazarota, posteriormente rellenar por capas y apisonar de forma similar a la semi caja inferior.

Figura 17. Agregar nuevamente arena y compactar, ya no es necesario llenar toda la caja.

- Retirar el canal de colada y de la mazarota, moviéndolos levemente en forma ondulatoria para provocar una cavidad levemente cónica y jalar.

Figura 18. Momento en el cual se retira el tubo, y queda formado el canal de colada.

- Abrir el molde con cuidado para retirar el modelo, es recomendable ubicarlos en posición de canto para evitar su fractura.

Figura 19. Retirar el modelo.

- Realizar los canales de alimentación con ayuda de las cucharas de moldeo, presionar los bordes que pudieran tener imperfecciones y retirar cualquier residuo que haya quedado dentro de la cavidad auxiliándose de aire a baja presión.

Figura 20. Retirar residuos y colocar nuevamente la mitad superior del molde.

- En caso de que la pieza a producir cuente con cavidades, es necesario la implementación de un corazón, que puede ser de la misma arena de moldeo y deberá colocarse en la cavidad del molde.

- Para la fusión del metal es recomendable extremar precauciones debido a que las temperaturas de trabajo serán del orden de 500 a 1,200 ºC. Poner el crisol de carburo de silicio dentro del hogar del horno e introducir la cantidad de material necesario para realizar el vaciado de la pieza, llenado de las cavidades del canal de alimentación y mazarota, así como un excedente considerando que se deberá desechar la escoria que se genera durante el proceso de fusión.

- Para el encendido del horno, asegurarse de que no existen fugas de gas, que las llaves de paso del combustible estén cerradas y que no haya ninguna persona cercana a la zona de la flama, encender una estopa y colocarla en la salida del inyector de gas del turbosoplador, abrir la llave de paso del gas, verificar que la flama se haya establecido adecuadamente, cerrar la tapa del horno, y regular la flama en un rango oxidante.

Figura 21. Encender el horno.

- Esperar a que el material dentro del crisol funda por completo, apagar el horno y posteriormente abrir la tapa; extraer con cuidado el crisol con el apoyo de las pinzas destinadas para esta actividad, colocar el crisol en el porta crisol y posteriormente retirar las impurezas de la superficie del metal (hacer esta actividad con cuidado, auxiliándose de una cuchara para fundición).

Figura 22. Extracción del crisol y retiro de las impurezas de aluminio en la parte superior del crisol.

- Una vez eliminada la escoria, se procede a realizar el vaciado en el molde, verter el metal con cuidado y tan rápido como sea posible en el conducto de colada del molde, hasta que el material llene por completo la o las cavidades. (Tener cuidado con las burbujas y explosiones del metal, recuerda que tiene elevada temperatura, mantenerse lo más alejado posible del molde durante esta operación.)

| Figura 23. Vertido del aluminio fundido al molde. | Figura 24. Vertido de material sobrante en lingotera. |
| --- | --- |

- Dejar solidificar el metal dentro del molde y esperar a que disminuya su temperatura de 10 a 15 minutos (no agregar agua) hasta un rango maniobrable por el operario sin riesgo de quemaduras, verter el resto del metal del crisol en una lingotera perfectamente seca y libre de impurezas, después sacar la pieza fundida de la caja de moldeo, retirar el material sobrante y limpiar perfectamente la zona de trabajo.

- Después de un tiempo de esperar a que se enfrié el modelo, retiramos la parte superior del molde y rompemos la arena compactada para retirar nuestra pieza.

Figura 25. Retiro de la pieza fundida del molde.

IMPORTANTE: Después de terminar las actividades conducentes a la elaboración de la caja de moldeo, debe contribuir a la limpieza y orden del lugar y herramientas de trabajo.

RESULTADOS

Pieza fundida.

- Realizar el cálculo del tiempo de llenado del molde y compararlo con el tiempo registrado por el cronómetro al momento que se realizó su vaciado, para lo cual es necesario medir la altura de la colada, el área de sección transversal de los canales de alimentación y el volumen total del molde.

La siguiente expresión es utilizada para determinar la velocidad de llenado del molde:

V = (2gh)1/2 [m/s]

donde: V – velocidad

g – gravedad

h – altura

Q = AV  [m3/s]

donde: Q – rapidez de llenado del molde

A – área de la sección transversal del canal de alimentación

Finalmente, el tiempo de llenado del molde se calcula con la siguiente expresión:

T= Vol/Q [s]

donde: T – tiempo de llenado

Vol – volumen de la cavidad del molde

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

- Observar las características macroscópicas de las piezas obtenidas, identificando los defectos que en ella ocurrieron y deduciendo las causas que lo pudieron haber ocasionado.

- Proponer una técnica para minimizar ó evitar que ocurran los defectos observados.

- Comparar las diferentes piezas obtenidas por el proceso de fundición, respecto al acabado superficial, alcances y limitaciones, costos, tiempo de proceso, etc.

- Comparar el tiempo real de llenado del molde respecto al teórico calculado y analizar por qué se da la diferencia, si es que la hay.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS

Con base al procedimiento y cálculos realizados en la práctica, realice sus conclusiones.

CUESTIONARIO PREVIO

- Explique cuáles son las medidas de seguridad al trabajar un proceso de fundición.

- ¿Qué cuidados se deben de considerar al trabajar metal a elevadas temperaturas (entre 500 y 1,000 ºC)?

- Indique las partes que integran un molde en el proceso de moldeo en verde y qué función tiene cada una de ellas.

- ¿Cómo se determina el tiempo en el que el metal logra la solidificación al estar alojado dentro de un molde?

- ¿Cómo se logra el acabado final en las piezas de fundición?

BIBLIOGRAFÍA

- Mikell P. Groover, Fundamentos de manufactura moderna, México, McGrawHill,  2007.

- H. Appold, K. Feiler, A. Reinhard, P. Schmidt, Tecnología de los metales España, Editorial Reverté, 2005.

- Kalpakjian, Schmid, Manufactura, Ingeniería y Tecnología, México, Prentice Hall, 2002.

| Práctica 3 : | Laminación |
| --- | --- |
| Duración 2 hrs. |

OBJETIVO

El alumno visualizará el proceso de laminación, y realizará los cálculos para la deformación de un material.

INTRODUCCIÓN

El proceso de laminación consiste en reducir y modificar la sección transversal de un  material (llámese placa, lámina o barras de diferentes tipos), mediante la compresión entre rodillos giratorios, dispuestos en un arreglo denominado molino o tren de laminación (Figura 1).

Figura 1. Laminación.

Los molinos de laminación se clasifican de acuerdo a su disposición (Figura 2), es decir, el molino de dos rodillos (a) fue el primero y el más simple pero su capacidad de producción tiende a ser baja debido al tiempo que se pierde al tener que regresar el metal al frente del tren o molino. Obviamente esto condujo al molino reversible de dos rodillos (b) donde el metal puede ser laminado en ambas direcciones. Este molino está limitado por la longitud que puede manejar y si la velocidad de laminado se aumenta, el resultado casi es el mismo debido al incremento del tiempo requerido para invertir la rotación en cada pasada. Lo anterior fija una longitud máxima económica de alrededor de 10 m.

Figura 2. Tipos de molinos según número de rodillos.

El siguiente desarrollo fue el molino de laminación de tres rodillos (c), el cual tenía las ventajas de los molinos reversibles de dos rodillos, éstos deben tener mesas elevables en ambos lados de los rodillos. La holgura en un molino de tres rodillos no puede ser ajustada entre pasadas, por ello deben cortarse ranuras o canales en la superficie del rodillo para lograr diferentes reducciones. Los tres tipos de molinos de laminación, tienen la desventaja de que todas las etapas del laminado son efectuadas en la misma superficie del rodillo y la calidad de la superficie del producto tiende a ser baja. Los cambios de rodillo en estos molinos son relativamente frecuentes y requieren de tiempo. Es por ello que este tipo de molinos se usa para el laminado primario, donde se requiere un rápido cambio de forma, aun a expensas de la calidad de la superficie.

Los molinos de cuatro rodillos (d) son un tipo especial del molino de dos rodillos, en un intento por modificar la carga de laminado el diámetro del rodillo de trabajo se disminuye. Existe, sin embargo, el riesgo de que el rodillo se flexione, lo cual se evita soportando los pequeños rodillos de trabajo por rodillos grandes de apoyo. El diámetro de los rodillos de apoyo, no puede ser mayor que 2 o 3 veces el de los rodillos de trabajo, y como el diámetro de los rodillos de trabajo se disminuye más y más, para adecuarse a procesos con cargas de laminado excesivamente altas, el tamaño de los rodillos de apoyo debe también disminuir. Se llega a un punto en que los rodillos de apoyo en si mismos, tienden a flexionarse y requieren ser apoyados, lo cual da lugar al diseño más avanzado Fig. 2.e (el molino múltiple: arreglo Sendzimir). Aplicaciones modernas utilizan molinos en tándem (en línea) y/o alternan ejes verticales con horizontales.

El proceso de laminación es aplicado al metal, ya sea, a temperatura ambiente (Laminado en frio) o arriba de la temperatura de re-cristalización (Laminado en caliente):

- Laminado en caliente: la resistencia del metal disminuye conforme aumenta la temperatura y sus granos se deforman con mayor facilidad. El metal puede llevarse a formas extremas sin fracturas ni fisuras debido a que los cristales son más flexibles y se deforman continuamente. El trabajo en caliente no cambia la dureza o ductilidad del material. Se requiere menos fuerza, el proceso es más rápido y pueden usarse máquinas más pequeñas. Sin embargo, se tiene poco control dimensional de los productos y la calidad superficial es deficiente y, por otro lado, se requieren herramientas resistentes al calor que son relativamente costosas.

- Laminado en frio: se aplica para mantener tolerancias estrechas y producir buenos acabados superficiales, para también mejorar las propiedades físicas del metal. Generalmente el material sufre un endurecimiento por deformación, el cual en algunas ocasiones requiere de un recocido para eliminar dicho efecto. Para el laminado en frío deben ejercerse cargas relativamente grandes, lo cual significa que el equipo debe ser proporcionalmente grande y poderoso, en particular para una producción rápida.

El laminado es el proceso de conformado que más ampliamente se utiliza y por tal razón existen muchas versiones del proceso, teniendo así su propia clasificación:

- Laminado de productos planos: es la más popular de las variantes; se utilizan rodillos cilíndricos para obtener lámina en rollos, en hojas o en placas y demás variantes en la misma configuración. (Figura 3)

Figura 3. Laminado de productos planos.

- Laminado de formas: actualmente la aplicación industrial más amplia es el laminado en caliente de formas estructurales, tales como vigas canales y rieles. (Figura 4)

Figura 4. Laminado de formas.

Laminado de anillos: el material inicial es una palanquilla perforada, así, el anillo de pared gruesa se lamina reduciendo su espesor e incrementando su diámetro. (Figura 5)

Figura 5. Laminado de anillos.

MATERIAL Y/O EQUIPO NECESARIO

Material:

- 3 barras de aluminio de ½” X 1” X 3” (espesor, ancho y largo respectivamente) (Figura 6.4)

- Lima musa (Figura 6.2)

- Pinzas de mecánico (Figura 6.3)

- 1 amperímetro de gancho.

- 1 calibrador vernier (Figura 6.1)

Figura 6. Material para laminación.

Equipo:

- Laminadora

Figura 7. Laminadora.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Partes principales de la laminadora:

Figura 8. Principales partes de la laminadora.

Tablero de control de la laminadora:

Figura 9. Tablero de control.

Tabla 1. Funcionamiento de los controles del tablero.

| No. Parte | Nombre | Función |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carátula de velocidad | Indica la velocidad de giro de los rodillos (ft/min). |
| 2 | Control de velocidad | Ajusta la velocidad de giro de los rodillos. |
| 3 | Carátula de amperaje | Indica la intensidad de corriente que se genera en las operaciones de laminado. |
| 4 | Botón de inicio | Al oprimirlo, comienzan a girar los rodillos de la laminadora. |
| 5 | Botón de stop | Para de golpe el giro de los rodillos. |
| 6 | Botón de reversa | Invierte el giro de los rodillos. |
| 7 | Chapa de arranque de laminadora | Enciende y apaga la laminadora. |

- Encender la laminadora, esto se logra, colocando la llave en la chapa de arranque y girando hacia la derecha, posteriormente oprimir el botón de inicio.

- Ajustar la velocidad de laminación entre 7 y 15 ft/min (recomendable 10 ft/min).

- Ajustar la separación entre los rodillos, ya sea manual o automáticamente al espesor del material por laminar, en esta práctica el espesor es de ½”.

Figura 10. Volante de ajuste manual.

- En una primera etapa del experimento se laminarán 3 probetas, variando en cada una el porcentaje de reducción de manera incremental de la siguiente forma: 6, 12, y 18 %. Con la lima, hacer un chaflán al inicio de las probetas para ayudar a que entre mejor a los rodillos.

Precaución: con ayuda de las pinzas mecánicas colocar la probeta entre los rodillos, nunca realizar esta operación con las manos.

| Figura 11. Probeta a laminar | Figura 12. Colocando la probeta |
| --- | --- |

- Monitorear el resultado que aparece en el display de carga al momento que la probeta pasa por los rodillos y anotar dicho dato en la tabla de resultados en la columna de Carga Real (ton). Al mismo tiempo, revisar la caratula de amperaje y anotar el dato en la columna Corriente (A).

| Figura 13. Display de carga | Figura 14. Carátula de amperaje |
| --- | --- |

- Retirar la probeta de la laminadora y con ayuda del vernier tomar 3 lecturas en diferentes partes de la misma, sacar el promedio y Anotar el resultado en la columna hf real (in) de la tabla de resultados.

Figura 15. Tomar lectura del espesor de la probeta al salir de la laminadora.

- Repetir los pasos 4, 5 y 6 para las otras dos probetas, con su respectivo porcentaje de reducción.

- En la segunda etapa se laminará una probeta mediante cinco pasos de laminación, manteniendo en este caso la reducción constante de 12%. Considerar como primer paso la probeta con 12% de reducción del punto anterior, por lo cual se requiere realizar cuatro pasos adicionales.

- Durante la segunda etapa, también es necesario tomar lectura del display de carga, de la corriente y del espesor de la probeta al salir de la laminadora, y anotarlos en la tabla correspondiente.

- En ambos casos, se registrarán las dimensiones de la probeta para cada pasada.

Figura 16. Parámetros.

En el proceso de laminación, el porcentaje de reducción está dado por la ecuación:

% r =

Carga real. Se obtiene directamente del equipo instalado en la laminadora en el instante de la deformación del material, o bien, instalando un amperímetro de gancho en el cable de alimentación del motor, con lo cual se registrará la corriente en el instante de la deformación.

RESULTADOS

En la siguiente tabla registrar los parámetros de las lecturas de la etapa anterior para cada una de las pasadas de laminación:

Primera Etapa

| h0 [in] | hf [in] | red [in] | %red | hf real [in] | Carga real [Ton] | Carga teórica [Ton] | Corriente [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 0.5 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 0.5 |  |  | 18 |  |  |  |  |

Segunda Etapa

| h0 [in] | hf [in] | red [in] | %red | hf real [in] | Carga real [Ton] | Carga teórica [Ton] | Corriente [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |

Carga teórica. La carga teórica se obtiene mediante la ecuación:

PL = 1.2(0.2(LP(b(QP

Donde:

- (0.2 esfuerzo de fluencia medio del material, que para este caso (aluminio de pureza industrial) se considera de 35 MPa.

- LP longitud proyectada del arco de contacto y está dado por LP = .

- b ancho de la probeta.

- QP factor multiplicador de la presión y está en función de la fricción en la interface de contacto, por lo que en este caso se considera que QP = 1.

Realizar cálculos:

Primera etapa

- Realizar los cálculos de la carga teórica como función del porcentaje de reducción.

- Comparar los resultados de la carga teórica contra la carga real.

- Realizar las gráficas carga vs reducción para cada caso, como se muestra en la figura 7.

Segunda etapa

- Calcular la carga teórica en función de los parámetros del proceso.

- Comparar los resultados de la carga teórica contra la carga real.

- Realizar las gráficas carga vs espesor de la probeta en cada pasada, como se muestra en la figura 7.

Figura 19. Gráficas

Debido a que el motor permite llevar a cabo el proceso de laminación, el parámetro que varía para llevar a cabo la deformación es la corriente, de la cual también se ha tomado la lectura experimental en cada paso de laminación. Por lo anterior debe haber una relación entre corriente de armadura y carga de laminación. Esta relación se puede estimar haciendo la gráfica entre carga de laminación y corriente de armadura. Realizar dicha gráfica para ambas etapas.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

- Con base a los cálculos realizados, establecer el porcentaje de varianza que se da entre el modelo matemático (carga teórica) contra la obtenida como carga real y por parámetros eléctricos.

- Realizar el ejercicio virtual con la siguiente ubicación:

http://www.steeluniversity.org/content/html/eng/ubm-sim.asp

Comentando el tiempo de simulación, y las reducciones aplicadas al tocho hasta obtener la forma y dimensiones finales del perfil obtenido.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS

Realizar las conclusiones pertinentes.

CUESTIONARIO PREVIO

- ¿Qué medidas de seguridad se deben considerar al trabajar una máquina en la que se lleva a cabo un proceso de deformación plástica?

- Verificar dónde se encuentran instalados los sistemas de emergencia y paro del equipo de laminación.

- Indicar 5 productos de laminación y las características que presentan.

- Indicar las ventajas y desventajas del proceso de laminación.

- Explicar el concepto de endurecimiento por deformación.

BIBLIOGRAFÍA

- Mikell P. Groover, Fundamentos de manufactura moderna, México, McGrawHill, 2007.

- Kalpakjian, Schmid; Manufactura, Ingeniería y Tecnología, México, Prentice Hall, 2002.

- H. Appold, K. Feiler, A. Reinhard, P. Schmidt, Tecnología de los metales, España, Editorial Reverté, 2005.

- Steeluniversity.org, http://www.steeluniversity.org/content/html/eng/ubm-sim.asp

| Práctica 4 : | Soldadura eléctrica |
| --- | --- |
| Duración 3 hrs. |

OBJETIVO

El alumno conocerá los elementos que integran un equipo de soldadura eléctrica, manejo del equipo, materiales que se pueden trabajar y aplicaciones industriales, así como desarrollar la habilidad para aplicar adecuadamente el proceso de soldadura, dependiendo de las variables del proceso.

INTRODUCCIÓN

Soldadura es la unión de piezas metálicas, con o sin material de aporte, utilizando cualquiera de los procedimientos generales.

La soldadura está relacionada con casi todas las actividades industriales, además de ser una importante industria en sí misma. Gracias   al  desarrollo   de     nuevas técnicas durante la primera mitad del siglo XX, la soldadura sustituyó al atornillado y al remachado en la construcción de variadas estructuras, como puentes, edificios y barcos. Es una técnica fundamental en la industria automotriz, en la aerospacial, en la fabricación de maquinaria y en la de cualquier tipo de producto hecho con metales.

Soldadura eléctrica

Es el proceso en el que su energía se obtiene por medio del calor producido por un arco eléctrico que se forma en el espacio comprendido entre la pieza a soldar y una varilla que sirve como electrodo. Por lo general el electrodo también provee el material de aporte, el que con el arco eléctrico se funde, depositándose entre las piezas a unir. La temperatura que se genera en este proceso es superior a los 5500 °C. (Figura 1)

El arco se crea al aproximar el electrodo con la pieza a soldar. En esa situación, en el punto de contacto el calentamiento es tan intenso que se empieza a fundir el extremo del electrodo, se produce ionización térmica y se establece el arco.

| a) | b) |
| --- | --- |
| Figura 1. a) Proceso de soldadura por arco eléctrico. b) Representación esquemática de la transferencia de material de aporte a la unión. |

Máquinas para Soldar

Para realizar el proceso de soldadura de arco eléctrico, existen tres tipos principales de máquinas:

- Máquina de CA (corriente alterna) - son llamadas transformadores. El tipo de corriente que manejan estas máquinas, permite efectuar operaciones de soldadura con el objeto de trabajo en posición horizontal y preferentemente en materiales ferrosos. Produce menos salpicadura que la de corriente continua y requiere menos energía eléctrica y mantenimiento.

Es ideal para soldar placas gruesas usando grandes electrodos.

- Máquina de CC (corriente continua) – se utilizan en los mejores trabajos debido a que la energía es más constante, con lo que se puede generar un arco más estable. Generalmente se usa para trabajos en posición incómoda, soldadura de placas de metal, de tuberías, para formar superficies resistentes y para soldar acero inoxidable.

Hay dos tipos básicos: Generadores y rectificadores. En estas máquinas la corriente continua se puede utilizar en dos  polaridades:

- Polaridad directa - la disposición de las terminales de soldar se encuentran de tal manera que el trabajo tenga el polo positivo y el electrodo el polo negativo (figura 2).

Figura 2. Conexión directa

- Polaridad invertida - la conexión de los terminales de soldar es de tal manera que, en el circuito del arco, el trabajo es el polo negativo y el electrodo es el polo positivo (figura 4).

Figura 4. Conexión inversa

- Máquinas de CA/CC (corriente alterna/corriente continua) - son básicamente, transformadores de CA a los cuales se agrega un rectificador (figura 5).

Figura 5. Máquina de CA/CC

Características de las máquinas para soldador.

- Amperaje - la potencia de una máquina de soldar se mide en amperios. Cuando se suelda con electrodos de diámetro pequeño se requiere menos amperios que cuando se suelda con electrodos de diámetro mayor.

- Capacidad de máquina - se refiere al amperaje máximo a que podrá trabajar la máquina. Puede variar entre los 100 y 1200 amperios, dependiendo del tamaño de la máquina.

- Ciclo de trabajo - una máquina ajustada a ciclos de trabajo de 20% está diseñada para operar al amperaje máximo durante dos minutos de cada diez. En la industria, el ciclo de trabajo más usual es de 60%, o seis minutos de cada diez, al usar una máquina por arriba de la capacidad establecida se le hace fallar; hoy en día, con la ayuda de ventiladores, las máquinas pueden operar continuamente.

Electrodos y sus características

El propósito del núcleo del alambre es conducir energía eléctrica para el arco y proporcionar el metal adecuado en el depósito. El recubrimiento tiene muchas funciones (Figura 6). Debido a la afinidad del metal fundido con el oxígeno y el nitrógeno, es necesario proteger al metal fundido por la soldadura, un arco puede protegerse envolviéndolo con un gas inerte, así este gas no se combinara químicamente con el metal fundido; el recubrimiento del electrodo da esa protección, y al proceso se le llama arco protegido. El recubrimiento se quema en el arco a menor velocidad que el alambre del núcleo, formando escoria sobre el metal fundido, ésta protege al metal fundido mientras se enfría. El recubrimiento hace mínima la contaminación de la atmósfera dando protección y al formar una taza que concentra el calor del arco en la punta del electrodo, el recubrimiento da forma a la soldadura.

Figura 6. Electrodos para arco eléctrico.

Modo de elegir los electrodos.

Un electrodo para todos los fines, para todas las aplicaciones y que de resultados iguales, es imposible encontrarlo; en otras palabras el electrodo universal no existe. La elección correcta de un electrodo se basa en el análisis de las condiciones y circunstancias que influyen sobre un trabajo en particular, para poder determinar el tipo y tamaño del electrodo a usar, es necesario comprobar los siguientes factores:

- ¿Cuál es el metal base que ha de ser soldado?

- ¿Cuál es la dimensión de la sección a soldar?

- ¿De qué clase de corriente eléctrica se dispone en el arco?

- ¿Qué posición o posiciones de soldadura han de usarse?

- El metal depositado debe poseer ciertas propiedades especiales como cualidades anticorrosivas, ductilidad, alta resistencia a la tracción y maquinabilidad.

La A.W.S. Sociedad Americana de Soldadura (por sus siglas en inglés), estableció un sistema numérico aceptado y usado en toda la industria de la soldadura para identificar los diferentes tipos de electrodos que existen en el mercado.

Guía para la interpretación de la numeración de los electrodos según su clasificación.

Las diferentes características de operación de varios electrodos son atribuidas al revestimiento, donde el alambre es generalmente del mismo tipo; acero al carbón AISI C 1010 que tiene un porcentaje de carbono a 0.08-0.12% máximo para la serie de electrodos más comunes. En la especificación tentativa de electrodos para soldar hierro dulce, la A.W.S. ha adoptado una serie de 4 o 5 números siguiendo a la letra E (Ver figura 7). La letra "E" significa que el electrodo es para soldadura por arco eléctrico, las dos primeras cifras de un número de cuatro, o las tres primeras cifras de un número de cinco, significan la resistencia mínima a la tracción en miles de libras por pulgada cuadrada del metal depositado. La penúltima cifra significa la posición en que se debe de aplicar (plana, horizontal, vertical y sobre cabeza). La última cifra significa el tipo de corriente (alterna o continua) el tipo de escoria, tipo de arco, penetración y presencia de elementos químicos. La tabla 1 da amplia información sobre la interpretación de la posición, penetración tipo de corriente y fundente.

Figura 7. Nomenclatura de los electrodos.

Tabla 1. Clasificación de las dos últimas cifras.

Electrodos de baja aleación.

El extenso uso de aceros aleados ha obligado al desarrollo de electrodos revestidos, capaces de producir depósitos de soldadura que tengan resistencia a la tracción que rebase las 100,000 lbs/pulg2; propiedades mecánicas de tal magnitud son obtenidas usando ferroaleciones a través del forro. En la mayoría de los electrodos señalados, el revestimiento es de carbonato de calcio, típico de los electrodos de bajo hidrógeno y frecuentemente contienen polvo de hierro. Los electrodos de alta resistencia a la tracción, tiene la clasificación: EXX15, EXX16.

Los electrodos metálicos con recubrimientos mejoran las características de la soldadura, son los más utilizados en la actualidad. Las funciones de los recubrimientos son las siguientes:

- Proveen una atmósfera de trabajo o protectora.

- Generan escoria para proteger al metal fundido.

- Estabilizan el arco.

- Aumentan la eficiencia de deposición.

- Eliminan impurezas y óxidos.

- Disminuyen la velocidad de enfriamiento de la soldadura.

MEDIDAS Y AMPERAJE DE UN ELECTRODO

La medida de un electrodo que va a usarse dependerá de varios factores:

- Espesor del metal a soldar.

- Que tan separados queden los filos de la unión.

- Posición de la unión.

- Destreza del soldador.

La tabla 2 puede usarse como una guía; cuando se seleccione la medida y amperaje para un trabajo particular será necesario aumentarlo o disminuirlo según la posición de la obra, su espesor y la medida de cómo trabaja cada operario

| Posición Plana Espesor del Metal | Medida del Electrodo | Amperaje Aproximado |
| --- | --- | --- |
| Calibre 18 Calibre 16 Calibre 14 Calibre 12 Calibre 10 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 3/4" 1" | 3/32" 3/32" 1/8" 1/8" 5/32" ó 1/8" 5/32" ó 1/8" 3/16" ó 5/32" 3/16" ó 5/32" 1/4" ó 3/16" 1/4" ó 3/16" 1/4" 1/4" | 50 - 80 90 - 135 120 - 175 140 - 200 200 - 275 250 - 350 325 - 400 |

Tabla 2. Guía de medidas de electrodos y amperajes a utilizar.

Por otra parte, para fines prácticos y de forma empírica, se recomienda utilizar 1 amperio por cada milésima de pulgada (0.001), por ejemplo para un electrodo de 1/8 (0.125 pulgada) se requieren 125 amperes como máximo e ir disminuyendo este valor conforme vaya bajando el espesor del material a soldar.

Tipo de uniones

Dentro de los trabajos de soldadura se realizan diferentes tipos de uniones para formar estructuras metálicas. En la figura 8 se muestran los diferentes tipos de uniones más utilizadas en la industria.

Figura 8. Representación de las tipos de uniones utilizadas en la soldadura eléctrica.

MATERIAL Y/O EQUIPO NECESARIO

Material:

- Solera de acero 1018 en tramos de 4 pulgadas de largo por 2 de ancho y 1/4 de espesor.

- Electrodo E6013.

- Electrodo E7018.

Equipo

- Careta con filtros

- Peto

- Guantes

- Polainas

- Gogles

- Pica

- Cepillo de alambre

- Pinzas mecánicas

Figura 9. Equipo de protección para soldadura eléctrica

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Reglas de seguridad para soldadura eléctrica.

Existen ciertas precauciones que deben tomarse para protección de uno mismo y de los demás; entre éstas tenemos:

- Usar siempre la careta con filtro del grado correcto.

- Usar peto, guantes, casco y polainas.

- Asegurarse de que los demás están protegidos de los rayos de luz antes de empezar a soldar.

- Nunca trabajar en un área húmeda o mojada.

- Usar lentes de seguridad cuando se quite la escoria de una soldadura.

- Asegurarse que la pieza que se vaya a soldar o el banco sobre el que se trabaja estén conectados correctamente a tierra.

- Usar guantes de carnaza todo el tiempo.

EJERCICIO 1. Estabilización de arco a través de puntos de soldadura

- Realizar la aplicación de puntos en una placa de acero, mediante los siguientes pasos, con la finalidad de estabilizar el arco:

- Colocar  el electrodo en el maneral de la máquina eléctrica.

- Encender la máquina y cubrirse con  la careta.

- Acercar el electrodo a la placa y en el momento que salte el arco, proceder a realizar movimientos circulares sin avanzar, esto en el lapso de 3 a 4 segundos. Levantar el electrodo y aplicar otro punto hasta llenar la placa como se indica en la figura 10.

Figura 10. Aplicación de puntos para estabilizar el arco.

EJERCICIO 2. Aplicación de cordones de soldadura

- Realizar la aplicación de los diferentes cordones utilizados en la soldadura eléctrica con la finalidad de adquirir la habilidad de su aplicación, para ello realizar los siguientes pasos:

- Colocar  el electrodo en el maneral de la máquina eléctrica.

- Encender la máquina y cubrirse con  la careta.

- Acercar el electrodo a la placa y en el momento que salte el arco, proceder a realizar movimientos circulares u otro, a lo largo de la placa a una velocidad y altura  constante, como se muestra en la figura 11.

| a) | b) |
| --- | --- |
| Figura 11. a) Posición del electrodo. b) Tipo de cordón que se genera, el ancho depende de que tan grande se realice el movimiento. |

EJERCICIO 3. Realización de uniones de soldadura

- Realizar la aplicación de diferentes uniones (como lo considere el profesor):

- Colocar  el electrodo en el maneral de la máquina eléctrica.

- Encender la máquina y cubrirse con  la careta.

- Colocar dos piezas de placa en cualquiera de las uniones indicadas en la figura 13.

- Proceder a aplicar un punto en cada extremo de la unión para evitar su separación, enseguida aplicar el cordón a lo largo de la unión. Recordar que siempre se debe utilizar una velocidad y altura constante para obtener una buena soldadura.

Figura 12. Diferentes tipos de unión a realizar con la soldadura eléctrica.

Ejercicio 4. Desarrollar un proyecto de tipo arquitectónico o escultural.

RESULTADOS

- El alumno presentará una tabla con los valores de ajuste empleados en el proceso de soldadura, explicando la razón del por qué de cada uno de ellos.

- Realizar la evaluación de las piezas unidas por uno y ambos lados.

- Presentar imágenes de los puntos, cordones y uniones realizados.

- Con base a la experiencia adquirida en la práctica respecto a la unión de materiales, el alumno deberá realizar un proyecto en el que se aprecien diferentes tipos de uniones y de materiales o piezas.

- Al término de la práctica, el alumno presentará el proyecto perfectamente acabado y presentable.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

- Evaluar los cordones realizados y determinar si tienen un mismo ancho y espesor durante todo el recorrido, además de si presentan la forma de monedas apiladas, si no es el caso, y la soldadura quedó de una forma irregular o con poros, indicar las condiciones que lo originaron.

- Realizar la evaluación de las uniones realizadas, para determinar la resistencia de las mismas (utilizar para esta actividad la prensa hidráulica disponible).

- Realizar un análisis comparativo en la resistencia de las piezas soldadas por un lado y por dos lados y compararlos con los valores esperados de acuerdo al electrodo empleado.

- Realizar pruebas destructivas (figura 13) con la finalidad de fracturar la unión.

Figura 13. Muestra de diferentes pruebas destructivas; de izquierda a derecha se tiene una prueba en la que se martilla hasta lograr un doblez de 180 grados, en la figura central se presenta una prueba de flexión y tracción, por último a una unión en "V" se le martilla hasta dejarla en un plano horizontal.

Responda a las siguientes preguntas:

- ¿Qué importancia tiene la velocidad y la altura constante en la aplicación del cordón?

- ¿Cuántas uniones sufrieron ruptura y cuántas se doblaron sin romperse en el análisis de prueba destructiva?

- ¿Qué otras pruebas no destructivas existen para verificar si la soldadura fue bien aplicada?

- ¿Cómo se comporta una lamina de calibre 18 al aplicarle un amperaje de 120 y utilizando un electrodo E6013 de 1/8?

- ¿Cómo se puede controlar la deformación de un material cuando le es aplicado el proceso de soldadura eléctrica?

- Se requiere fabricar un soporte metálico con perfil cuadrado de 1 x 1 pulgada en  acero 1020, de tal forma que deberá soportar una masa de 150,000 lb. ¿Qué tipo de electrodo seleccionaría de los siguientes E7018, E6010, E6013 y por qué?

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS

Realizar las conclusiones pertinentes de acuerdo con el análisis realizado y los resultados obtenidos.

CUESTIONARIO PREVIO

- Explicar en términos generales las medidas de seguridad que se deben tener al trabajar en la aplicación de soldadura por el proceso de arco eléctrico.

- ¿Qué es el proceso de arco eléctrico?

- ¿Qué variantes presenta el proceso?

- ¿Qué aplicaciones industriales tiene el proceso de arco eléctrico?

- ¿Qué ventajas y limitaciones presenta la soldadura de arco eléctrico?

BIBLIOGRAFÍA

- Massimo Vladimiro Piredda, Soldadura con Arco Sumergido, México, Editorial Limusa, 1991.

- Iván H. Griffin, Técnicas para Soldar Tubería, México, Editorial Diana, 1982.

- Manual de soldadura, tomos 1,2,3, México, Prentice Hall.

- Horwitz, Soldadura, Aplicaciones y práctica, México, Alfaomega, 2007.

- Oxgasa, Manual del soldador, México, distribuido por Infra de el Salvador S.A de C.V.

| Práctica 5 : | Corte y soldadura con oxi-acetileno |
| --- | --- |
| Duración 2 hrs. |

OBJETIVO

El alumno desarrollará la habilidad en el manejo del equipo de oxi-acetileno en aplicaciones de corte y soldadura, teniendo presente las medidas de seguridad en el uso de este equipo.

INTRODUCCIÓN

Equipo de oxi-acetileno

La combinación oxígeno acetileno es indispensable en la industria, ya que permite la unión de metales ferrosos, utilizando el calor producido por la combustión de los gases. Ésta produce una llama con temperatura más alta que la producida por cualquier otra combinación de gas y oxígeno. La temperatura de la llama es aproximadamente de 6000 oF (3300 oC). Esta temperatura funde la mayoría de los metales usados en la industria, permite soldar piezas ferrosas y no ferrosas con o sin material de aporte. Mediante el uso de un soplete especial, se facilita el corte de materiales ferrosos de grandes espesores (hasta de 15 cm de espesor).

Las ventajas que se pueden lograr con este proceso son las siguientes:

- Mediante la  combinación de oxígeno y acetileno se alcanza alta temperatura.

- Se puede soldar materiales ferrosos y no ferrosos, también sirve para cortar metales ferrosos.

Por otro lado, las desventajas que presenta el proceso son:

- Es un proceso más caro que el de oxígeno-propano.

- Produce deformaciones por la gran concentración de calor, por lo tanto no es recomendable para ciertos trabajos.

- Sólo se pueden soldar metales de bajo espesor.

Temperaturas alcanzadas con diferentes mezclas de gases.

Lista de diferentes combinaciones de gases, así como la temperatura que se puede alcanzar.

- Oxi-acetileno 5612 - 6332 oF (3100 - 3500 oC)

- Aire-acetileno 4172 - 4532 oF (2300 - 2500 oC)

- Oxi-hidrógeno 4140 - 4320 oF (2200 - 2400 oC)

- Oxi-gas de carbón 3600 - 3960 oF (1900 - 2200 oC)

Características de los tanques de Oxígeno y Acetileno.

El oxígeno en forma gaseosa, generalmente es entregado al consumidor en cilindros de acero. Estos cilindros para uso normal se fabrican en varios tamaños, y el gas que contiene se comprime a 2200 psi o 154.5 kg/cm2 a 70 oF (21 oC) temperatura ambiente. Los cilindros son corazas huecas, construidas especialmente para soportar las presiones del gas que contienen, además tienen roscas derechas.

NOTA: Debido a la alta presión que hay en un cilindro lleno, nunca se pare directamente frente a la descarga cuando esté abriendo la válvula del cilindro.

La válvula del cilindro de oxígeno debe de abrirse totalmente cuando el cilindro esté en uso para que permita un flujo sin restricciones y actúe como un sello o retén. Hay un dispositivo de seguridad que está localizado en la válvula por el lado opuesto a la conexión del regulador o descarga del cilindro. Este dispositivo de seguridad tiene forma de una tuerca hexagonal con pequeños barrenos. Detrás de esta tuerca se haya un disco de un material especial que se rompe si la presión interior aumenta demasiado, permitiendo al gas escapar por los agujeros de la tuerca. Si un cilindro, por accidente, es calentado, el gas interior se expande aumentando la presión que sufre el cilindro. Con el fin de evitar un accidente, se instala este dispositivo de seguridad.

Figura 1, Muestra los cilindros seccionados de acetileno y de oxígeno respectivamente.

El cilindro de acetileno es generalmente más corto y más ancho que el de oxígeno. Se hace en varias secciones y lleva además roscas izquierdas (figura 1).

El gas acetileno no debe de usarse a más de 15 psi (1.06 kg/cm2). Si esta presión se sobrepasa existe el riesgo de una explosión. El gas acetileno puede disolverse en acetona con el fin de darle mayor estabilidad, además para evitar el riesgo de explosión y permitir el almacenamiento de grandes cantidades el cilindro de acetileno se llena con una mezcla de asbesto, cemento y carbón o alguna otra mezcla similar. Las mitades de los cilindros son soldadas y se hornea todo junto hasta secar la pasta de relleno. Al secar, la mezcla queda en forma de panal, introduciendo un líquido llamado acetona dentro de los compartimientos de este panal. La acetona absorbe o disuelve al acetileno hasta veinticinco veces su propio volumen. El arreglo de panal tiene la ventaja de evitar la propagación de una llama que por accidente se encuentre en la superficie del cilindro, observe figura 1.

NOTA: Los cilindros que contienen acetona líquida deben de conservarse siempre en posición vertical, ya que si se ponen en forma horizontal, la acetona fluirá hacia la válvula y puede salir sobre el área que se suelda. Esto es perjudicial para la soldadura.

Por otra parte, el gas acetileno es ligeramente venenoso y puede causar dolor de cabeza y náuseas si se inhala por largos periodos. Al igual que el cilindro de oxígeno, el de acetileno tiene un dispositivo de seguridad. Este dispositivo consiste de pequeños pernos insertados en la placa del cilindro. El número y localización de estos pernos varía, pero por lo menos hay cuatro: dos en la parte superior y dos en la inferior de cada cilindro. Los pernos se fijan en su lugar con un tipo especial de plomo que se funde a 200 ºF (104 ºC). Si el plomo se funde, el gas forzará hacia fuera a los pernos. Por lo tanto, es muy importante mantener retirada la llama de los cilindros.

Reguladores

El propósito o función principal de un regulador es reducir una presión alta a una presión de trabajo baja y segura, y dar un flujo de gas continuo y uniforme.

NOTA. Los reguladores deben de estar libre de grasa o aceite, así como las manos, guantes y la herramienta. Cuando estas sustancias se ponen en contacto con el oxígeno a alta presión se descomponen, formando bióxidos de carbono y vapor de agua. Esta combinación es explosiva.

En la figura 2, se muestra el trabajo que se efectúa dentro de un regulador. El gas procedente del cilindro entra al regulador saliendo hacia la manguera que está conectada con el maneral. El gas a alta presión entra al cuerpo del regulador a través de una tobera pequeña controlada por una válvula y se introduce a la cámara del regulador. La presión en la cámara se eleva hasta vencer la tensión del resorte, cuando esto sucede el diafragma es flexionado hacia la derecha y la válvula que está unida a él, se cierra evitando que entre más gas a la cámara. A medida que el gas se escapa de la cámara por la abertura de las válvulas en el maneral, la presión disminuye. La tensión del resorte flexiona al diafragma hacia la izquierda reabriendo la válvula. Cuando se equilibran la tensión del resorte y la presión del gas en la cámara, se obtendrá un flujo de gas constante en el maneral. La posición del diafragma se controla balanceando las fuerzas de un resorte en compresión por un lado y la presión del gas por el otro.

Figura 2.  Parte interior de un regulador.

Si se incorpora un tornillo ajustador de presión en un extremo del resorte para variar su presión, se puede obtener la presión que se desee en la descarga. Si el tornillo ajustador de presión está roscado hacia dentro, y se abre la válvula del cilindro, la fuerza total instantánea contra un diafragma estándar de 7 pulgadas cuadradas (45 cm2) es de 15,400 libras o más de 7 toneladas. Este impacto produce muy frecuentemente graves daños al regulador. Algunos fabricantes han instalado dispositivos que evitan este tipo de daños.

NOTA: Es muy importante verificar que el tornillo ajustador de presión esté totalmente afuera antes de abrir la válvula del cilindro.

El regulador de doble etapa, figura 3. La presión se reduce en dos pasos. En el primero, la tensión del resorte se ajusta por el fabricante de modo que la presión en la cámara de alta presión será una cantidad fija. Después, el gas pasa a una segunda cámara reductora que tiene su tornillo de ajuste y permite obtener la presión deseada en la salida del maneral dentro de la escala del regulador. Habrá menos variación en el flujo del gas con un regulador de doble etapa que con otro de una etapa.

Figura 3. Regulador de doble etapa

Tipos de llama

Figura 4. Tipos de llamas.

El acetileno quemándose en el aire produce una llama larga y amarilla que libera grandes cantidades de carbón. Al agregarle oxígeno se obtiene una de las siguientes llamas:

- Llama Reductora. Es aquella llama que contiene un exceso de acetileno y consta de tres partes: cono exterior, cono interior y la flama.

- Llama Neutra. Consta de dos partes: el cono exterior y el cono interior, largo y redondeado. En esta llama, se ha alcanzado la mezcla adecuada de los gases para realizar una soldadura o un corte del material.

- Llama Oxidante. También consta de dos partes que son: cono exterior y cono interior puntiagudo. El cono exterior es de color púrpura y con sus extremos desiguales. Hay también un ruido excesivo por la salida de oxígeno en la boquilla. Este provoca un sonido áspero muy diferente del sonido suave de la llama neutra.

En ocasiones cuando se hace uso del equipo, se produce una llama en retroceso o una contra explosión. De las dos, la más peligrosa es la llama en retroceso, la cual se puede apreciar debido a que la llama del maneral desaparece con un fuerte estallido en la boquilla. En el caso de la contra explosión, la llama desparece momentáneamente y reaparece generando una explosión. En ambos casos se sugiere cerrar las válvulas y revisar las condiciones en las que se encuentra el soplete revisando los siguientes puntos:

- ¿Se dejó que la boquilla tocara el metal?

- ¿Hay algún pedazo de metal tapando el orificio de la boquilla?

- ¿Está floja la boquilla?

- ¿Está sobrecalentada la boquilla?

NOTA: Avisar al profesor de lo sucedido.

El proceso de corte con Oxi-Acetileno

El propósito del soplete de corte es proporcionar la llama para precalentar el material y producir el flujo de oxígeno puro para el corte. Con el accesorio para corte (soplete de corte) la válvula de oxígeno en el maneral no controla el abastecimiento de oxígeno, éste debe de controlarse con la válvula del accesorio. Por esta razón, la válvula de oxígeno del maneral debe de estar completamente abierta todo el tiempo que esté usando el accesorio de corte.

NOTA: Asegúrese siempre, cuando pase de la operación de corte a la de soldadura, que las presiones sean reducidas en los reguladores y no en las válvulas, así mismo, cada vez que se use el soplete de corte deben de comprobarse las conexiones. En la tabla 1 se muestran las presiones de corte para el maneral SC-12.

Figura 5. Corte con el soplete.

Tabla 1. Presiones de corte

El proceso de soldadura con Oxi-Acetileno.

Las boquillas para soldar son fabricadas de cobre y vienen en varias medidas, permitiendo al soldador obtener diferentes tamaños de llama, lo que permitirá calentar más rápido el material. Las presiones que deben de usarse para cada boquilla de soldadura dependen del número que viene grabada en el cuerpo de la boquilla que corresponde a un diámetro de orificio por donde sale la llama, normalmente el proveedor suministra una tabla donde se indican las presiones que deben de usarse, (ver tabla 2).

Tabla 2. Presiones para soldar. A la derecha se muestra una boquilla para soldar.

Varillas de soldadura

Cuando se hace un cordón sin varilla de soldadura, queda en la superficie del metal una depresión o deformación por el calor. Esta depresión es llamada penetración y se produce por el hundimiento del charco en el metal. Para llenar esta depresión, al menos hasta la superficie del metal, se usa la varilla de soldadura. Para poder producir soldadura con las mismas cualidades de los metales que se van a soldar, las varillas de soldadura deben de fabricarse en tantas variedades y tipos como metales hay. Para soldar acero, el tipo común de varilla es de acero dulce recubierta con cobre. Como regla general, use varillas de diámetro pequeño para metales de espesor pequeño, y varillas de diámetro más grande a medida que aumente el espesor del metal.

Cuidados

Debido al alto riesgo que representa el uso del equipo de oxi-acetileno, se recomienda lo siguiente:

- Si desconoce el uso del equipo favor de no utilizarlo.

- Si conoce el uso del equipo considere las medidas de seguridad necesarias para evitar explosiones o incendios.

- Retire todo material combustible que se encuentre en las cercanías del área de trabajo.

- Verificar que no se presenten fugas en las conexiones.

- Si tiene la menor duda, condúzcase con su profesor o personal de laboratorio para realizar el uso adecuado del equipo.

MATERIAL Y/O EQUIPO NECESARIO

Material

- Secciones de lámina de acero 1018 de 10 x 2.54 cm (4 x 1 pulgadas), en calibre 18.

- Solera de acero 1018 de 300 cm x 5 cm x 6.35 mm (118 x 2 x 1/4 pulgadas).

- Material de aporte de acero en diámetro de 1/8".

Equipo

- Equipo de autógena: tanques de oxígeno, acetileno y mangueras, manerales, boquillas de corte o soldadura y reguladores (figura 6).

Figura 6. Equipo para soldadura

- Maneral de corte.

- Boquilla para soldar No. 203.

- Chispero mecánico.

- Pinzas de mecánico.

Equipo de seguridad personal (figura 7):

- Gafas obscuras.

- Guantes.

- Peto.

- Polainas.

- Casco.

- Bata.

- Zapatos para trabajo en taller (preferentemente de piel).

Figura 7. Equipo de seguridad

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Procedimiento de preparación de equipo de Oxi-Acetileno.

Es una operación básica que se debe dominar correctamente, ya que el uso inapropiado puede causar accidentes de graves consecuencias.

- Montaje de reguladores (figura 8).

- Quitar la tapa de los cilindros.

- Abrir y cerrar ligeramente las válvulas para limpiar impurezas.

Precaución. Antes de abrir el cilindro de acetileno comprobar que no existe fuego cercano.

Al manipularse los cilindros deben tenerse las manos limpias de grasa y aceite, pues estos pueden provocar combustión explosiva.

- Conectar los reguladores en sus respectivos cilindros.

Observaciones. La tuerca conectora debe apretarse con la llave del equipo. Las carátulas deben quedar de tal forma que el operador pueda realizar las lecturas de presión con facilidad.

Figura 8. Preparación y montaje de equipo de oxi-acetileno, (a,b,c,d).

- Aflojar la manija que regula el paso de gas con la presión apropiada de trabajo.

Precaución. Cuando se afloje la manija, hacerlo en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj.

- Colocación de mangueras (figura 9).

- Conectar las mangueras a los reguladores.

- Conectar las mangueras al mango del soplete.

Observaciones. La manguera que conduce acetileno es de color rojo y tiene sus conectores con rosca izquierda. La manguera que conduce oxígeno es de color verde y sus conectores tienen rosca derecha.

Figura 9. Colocación de mangueras  a reguladores y maneral, a y b.

NOTA: Las actividades de los pasos 1 y 2 se han realizado previamente ya que el equipo de trabajo es de uso frecuente. El estudiante deberá proceder a partir del paso 3.

- Montaje de boquilla o soplete de corte (figura 10).

- Ajustar la boquilla manualmente.

- Colocar la boquilla en posición de trabajo.

Figura 10. Colocación de boquilla para soldar.

Diagrama de conexión del equipo de Oxi-Acetileno.

Figura 11. Muestra la conexión del equipo de oxi-acetileno.

El diagrama muestra el código de colores para identificar los diferentes gases. El color verde pertenece al oxigeno, mientras que el color rojo pertenece al acetileno.

- Regulación de presión de trabajo.

- Abrir las válvulas de los cilindros.

- Accionar las manijas de regulación del acetileno y oxígeno lentamente para obtener la presión de trabajo.

Nota: Para realizar soldadura con la boquilla 203, la presión debe ser de 0.25 kg/cm2 para el acetileno y 1 kg/cm2 para el oxígeno. Por otro lado, para realizar corte, la presión debe de ser 0.5 kg/cm2 de acetileno y 2 kg/cm2 para el oxígeno. (Estas presiones pueden varias dependiendo del número de boquilla y tipo de soplete a utilizar).

- Encendido de la boquilla para soldar (figura 12).

- Abrir la válvula del acetileno en el maneral, girar 1/4 de vuelta.

- Accionar el encendedor.

Precaución. Cuando encienda la llama, apuntarla sobre un sector libre y manipular el encendedor sin ahogar la llama.

- Abrir lentamente las válvulas del maneral hasta obtener una flama neutra.

Observaciones. Es importante para el soldador distinguir entre llama neutra, oxidante y reductora.

Figura 12. Encendido del soplete.

Nota: Para encender el soplete de corte se procede a ajustar las presiones. Enseguida abrir ¼ de vuelta la válvula de acetileno del maneral y realizar el encendido, posteriormente abrir lentamente la válvula de oxígeno del maneral, regulando hasta obtener la flama deseada. Una recomendación es la siguiente, para obtener una flama neutra, ajustar lentamente la válvula de acetileno del maneral y la válvula de oxigeno que se encuentra en el soplete de corte. La palanca que contiene el soplete es para suministrar el chorro de oxígeno y acelerar el corte. Una vez regulada la llama, proceda a cortar o soldar según sea el caso.

- Proceso para apagar la llama.

- Cerrar la válvula de acetileno del maneral y luego la de oxígeno, posteriormente cerrar las válvulas principales de los tanques.

- Abrir las válvulas del maneral para sacar el gas que quedó en las mangueras.

- Aflojar los tornillos ajustadores y poner las mangueras en su lugar.

Ejercicio 1. Corte de solera de acero con Oxi-Acetileno

En este primer ejercicio se deberá realizar el corte de solera de acero al carbón con el oxi-acetileno, para ello primero se procederá como se ha indicado en los pasos 3 y 4 indicados anteriormente y posteriormente como se indica a continuación:

- Para realizar el corte, colocar la llama en la orilla del material hasta que esté presente un rojo cereza, el soplete debe de mantenerse a un ángulo de 90 grados respecto al metal y el cono interior de la llama debe de mantenerse todo el tiempo retirado de 1/8” a ¼” de distancia. Si el soplete toca el metal, puede producirse una contra-explosión y el metal caliente puede saltar a la cara del operador. Cuando el metal se ha puesto rojo cereza, presionar la palanca del soplete de corte y esperar a que haya iniciado el corte del metal en ese lugar. Enseguida desplazarse a una velocidad constante a lo largo del metal (figura 15).

Figura 13. Corte con oxi-acetileno.

- Realizar 3 a 5 cortes en la solera de acero 1018 para afinar el proceso de corte.

- Para apagar la flama y guardar el equipo, se cierra la válvula del acetileno que se encuentra en el maneral, y enseguida la del oxígeno. Posteriormente cerrar válvulas principales de los tanques, purgar las mangueras y liberar los tornillos ajustadores o manijas de regulación de presión.

- Quitar el soplete de corte y enrollar las mangueras, colocarlas encima de los tanques.

Nota: No olvidar limpiar el área de trabajo.

Ejercicio 2. Unión de láminas de acero con Oxi-Acetileno

Para realizar esta actividad proceda según los pasos 4 y 5 indicados en la sección de procedimiento para la preparación de equipo de Oxi-acetileno.

- Para soldar, mantener la punta del cono interior a 1/8" de distancia sobre el metal apuntando en la dirección que se va a soldar. El ángulo correcto entre la boquilla y el metal debe de ser de 45 grados aproximadamente.

- Colocar la boquilla en un extremo y realizar movimientos de la boquilla en círculos de aproximadamente ¼ de diámetro sin desplazar y manteniendo una altura constante entre las dos placas, mantener la llama hasta obtener una gota de metal fundido, se logrará que se establezca un punto de unión. Genersr tres puntos a lo largo de las laminillas a unir.

- Colocar la llama en la orilla del material hasta que se produzca un rojo cereza y genere una gota, desplazar la boquilla a una velocidad constante a lo largo de las láminas con el movimiento circular indicado y manteniendo siempre una altura constante entre las dos placas hasta terminar la unión. Observar a través de las gafas para soldar la gota generada y como ésta se desplaza a medida que se avanza con la boquilla. Si la boquilla se avanza muy rápido, el cordón será más delgado, y las ondulaciones serán puntiagudas en lugar de redondas. Por otro lado, si se avanza muy despacio, se producirá una cavidad en el metal.

Nota. En este paso, se puede utilizar un movimiento circular o en línea (figura 14).

Figura 14. A la izquierda se observa la colocación de los puntos para evitar que se separen las laminillas. A la derecha se ve el tendido del cordón.

- En un par de láminas de acero 1018, aplicar los pasos 2 y 3 para realizar las siguientes uniones (figura 15).

Figura 15. Se muestran 3 tipos de uniones con la correcta aplicación de la soldadura.

- Para apagar la flama y guardar el equipo, cerrar la válvula del acetileno que se encuentra en el maneral, enseguida cerrar la de oxigeno. Posteriormente cerrar las válvulas principales de los tanques, purgar las mangueras y liberar tornillos ajustadores o manijas reguladoras de presión.

- Quitar la boquilla de soldar, enrollar mangueras y colocarlas encima de los tanques.

- Realizar una prueba destructiva. Doblar la unión a tope hasta dejarla como un libro cerrado y la unión en "V" proceder a aplanarla.

Nota: No olvide obtener fotografías y limpiar el área de trabajo.

Ejercicio 3.  Soldar con varilla

- Obtener la llama neutra.

- Mantener la punta del cono interior a 1/8" sobre el metal apuntando en la dirección que se va a soldar. El ángulo correcto entre la boquilla y el metal debe de ser de 45º aproximadamente.

- Mantener la llama en el lugar hasta obtener un charco de metal fundido.

- Mover la llama lentamente sobre el material, conservando siempre la punta del cono interior 1/8" por arriba del metal.

- Cuando se establezca el charco, poner la varilla de soldadura en el centro del charco.

- Tener cuidado, si la varilla toca otro lugar diferente al centro del charco, se pegará al metal.

NOTA. Si la varilla de soldadura se pega, no intentar despegarla tirando de ella. Simplemente poner la llama en el punto que está pegada la varilla, y ésta se desprenderá al fundirse.

- Debe de agregarse la misma cantidad de varilla de soldadura cada vez para producir una soldadura uniforme.

- La soldadura debe de verse igual a la hecha sin varilla, excepto que ésta tiene relieve sobre la superficie del metal.

- Realizar las siguientes uniones: unión en "T", unión a tope y en "V".

- Realizar las mismas pruebas destructivas que en el ejercicio anterior.

Nota: No olvide obtener fotografías y limpiar el área de trabajo.

RESULTADOS

Para los tres ejercicios, colocar fotografías de los cortes realizados, soldaduras y pruebas destructivas para posteriormente ser analizados.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Ejercicio 1

- Realizar una inspección visual de las fotografías obtenidas y observar qué tipo de corte fue generado. Responder a las siguientes preguntas:

- Buscar y comparar los acabados superficiales que se lograron en el corte con los que se encuentran en la literatura y clasificarlos.

- ¿Qué variables considera que influyen para obtener un buen corte?

- ¿Qué proceso químico se realiza para que se produzca el corte del acero con Oxi-Acetileno?

- ¿En qué influye, una velocidad excesiva o baja en el desplazamiento de la flama?

Ejercicio 2

- Realizar una inspección visual de las fotografías obtenidas y observar que tipo de soldadura se ha realizado. Observar si la  soldadura tiene un mismo ancho y espesor durante todo el recorrido del cordón, la soldadura presenta una forma de monedas apiladas, o presenta una forma irregular con poros. Responder a las siguientes preguntas.

- Comparar sus soldaduras y clasificarlas de acuerdo a la información disponible en la literatura.

- ¿Qué variables influyen para obtener un buen cordón de soldadura?

- Indicar en qué influyen las variables de velocidad (alta o baja) y la relativa a la altura de la boquilla sobre el metal.

Ejercicio 3

- Realizar el mismo procedimiento de análisis que se ha indicado para el ejercicio 2.

- Realizar un análisis comparativo de la resistencia presentada en soldadura sin material de aporte y con material de aporte.

- ¿Cuántas de sus uniones se fracturaron e indicar qué tipo de unión fallo?

- ¿Qué otros tipos de pruebas no destructivas se podrían aplicar para caracterizar al material?

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS

De acuerdo con la actividad experimental, realizar las conclusiones pertinentes, en lo relativo a la aplicación del corte y soldadura con oxi-acetileno. Además indicar qué medidas de seguridad se consideran adecuadas para realizar el proceso.

CUESTIONARIO PREVIO

- El proceso de soldadura de oxi-acetileno es un proceso de:

- Fusión de materiales ferrosos a través de una llama neutra.

- Fusión entre materiales ferrosos y no ferrosos.

- Las polainas son utilizadas para proteger solamente pies y manos.

- Verdadero

- Falso

- ¿Qué tipo de mezcla se utiliza para alcanzar la temperatura de 3500oC?

- Oxígeno butano.

- Oxígeno acetileno.

- Indicar qué tipo de llama es necesaria para realizar una buena soldadura.

- Llama carburante.

- Llama neutra.

- El propósito del regulador o manómetro es:

- Reducir una presión alta.

- Que solo pase un flujo.

- La llama neutra es aquella que:

- Se obtiene de una mezcla correcta entre el oxígeno y el acetileno.

- Que tiene un exceso de acetileno.

- La llama de contra explosión es cuando.

- La llama desaparece y se oye un silbido en la boquilla. Normalmente es acompañada por humo negro en la boquilla.

- La llama desaparece con un fuerte estallido en la boquilla.

- El acetileno es un gas venenoso.

- No

- Sí

- ¿Qué tipos de pruebas no destructivas se pueden aplicar a las piezas obtenidas por soldadura oxi-acetilénica?

BIBLIOGRAFÍA

- Horwitz, Soldadura, Aplicaciones y práctica, México, Editorial Alfaomega, 1999.

- Sáinz, Luis I., y Fernando Escalante, Nuevas tendencias del Estado contemporáneo, México, UNAM, 1986.

- Manual de soldadura, tomos 1, 2, 3. México, Prentice Hall.

| Práctica 6: | Soldadura con proceso MIG |
| --- | --- |
| Duración 4 hrs. |

OBJETIVO

El alumno identificará las características, elementos, ventajas y aplicaciones del proceso de soldadura con Micro alambre en una atmosfera de gas inerte.

INTRODUCCIÓN

Soldadura MIG

La soldadura denominada GMAW (gas metal arc welding) o Soldadura MIG (Metal, inert gas), es un proceso de  soldadura por arco eléctrico que emplea  gas protector con electrodo consumible, en este proceso el arco se establece entre un electrodo de hilo continuo y la pieza a soldar (Figura 1).

Figura 1. Diagrama esquemático del proceso MIG.

El proceso MIG opera en DC (corriente directa) usualmente con el alambre como electrodo positivo, conocido como "Polaridad Negativa". La "Polaridad Positiva" es raramente usada por su poca transferencia de metal de aporte desde el alambre hacia la pieza de trabajo.

El proceso puede ser:

- SEMIAUTOMÁTICO: la tensión de arco, la velocidad de alimentación del hilo, la intensidad de soldadura y el caudal de gas se regulan previamente. El avance de la antorcha de soldadura se realiza manualmente.

- AUTOMÁTICO: todos los parámetros, incluso la velocidad de soldadura, se regulan previamente y su aplicación en el proceso es de forma automática.

- ROBOTIZADO: todos los parámetros de soldeo, así como las coordenadas de localización de la junta a soldar, se programan mediante una unidad específica para este fin; la soldadura la efectúa un robot al ejecutar esta programación.

El proceso básico MIG incluye tres técnicas muy distintas: transferencia por "Corto Circuito", transferencia "Globular" y la transferencia de "Arco Rociado (Spray Arc)". Estas técnicas describen la manera en la cual el metal es transferido desde el alambre hasta la soldadura fundida (Figura 2).

Figura 2. De izquierda a derecha tenemos : Corto circuito, Globular, Spray Arc.

En la transferencia por corto circuito, también conocido como "Arco Corto", "Transferencia espesa", la transferencia del metal ocurre cuando un corto circuito eléctrico es establecido, esto ocurre cuando el metal en la punta del alambre hace contacto con la soldadura fundida.

En la transferencia por rociado (spray arc) diminutas gotas  de metal fundido llamadas "Moltens" son arrancadas de la punta del alambre y proyectadas por la fuerza electromagnética hacia la soldadura fundida.

En la transferencia globular el proceso ocurre cuando las gotas del metal fundido son lo suficientemente grandes para caer por la influencia de la fuerza de gravedad.

Los factores que determinan la manera en que los metales son transferidos son la corriente de soldadura, el diámetro del alambre, la distancia del arco, las características de la fuente de poder y el gas utilizado en el proceso.

Es muy simple escoger el equipo, el alambre o electrodo, el gas de la aplicación y las condiciones óptimas para producir soldaduras de alta calidad a muy bajo costo. El proceso produce soldaduras de gran calidad en artículos para la industria del automóvil, calderería y recipientes a presión o estructura metálica en general, construcción de buques y un gran número de aplicaciones, que van día a día en aumento. Continuos desarrollos al proceso de soldadura MIG lo han convertido en un proceso aplicable a todos los metales comercialmente importantes como el acero, aluminio, acero inoxidable y cobre. Materiales por encima de 0.76 mm (.0.030-in) de espesor pueden ser soldados en cualquier posición, incluyendo "de piso", vertical y sobre cabeza.

La soldadura MIG es inherentemente más productiva que la soldadura de electrodo revestido, donde las pérdidas de productividad ocurren cada vez que el soldador se detiene para reemplazar el electrodo consumido. También es notable la pérdida cuando el restante del electrodo que es sujetado por el porta electrodo es tirado a la basura, en algunos casos es reciclado. Por cada kilogramo de varilla de electrodo cubierto comprado, solamente alrededor del 65% es aprovechado como parte de la soldadura, el resto es tirado a la basura o sólo en algunos casos reciclado. El uso de alambre sólido y el alambre tubular ha incrementado la eficiencia  entre 80-95 % a los procesos de soldadura.

Desde su aparición en el mundo de la soldadura, todas las agencias de regulación y clasificación de los metales de aporte tomaron muy en serio este proceso y la creación de su propio código de clasificación fue indispensable. En el caso de la Sociedad Americana de Soldadura AWS, se crearon dos códigos por separado, uno para las aleaciones de bajo contenido de carbón o también conocido como acero dulce y uno para las aleaciones de alto contenido de carbón o donde la composición química final del material aportado fuera cambiada de forma dramática.

Características que determinan la ejecución correcta del proceso MIG:

- La fluidez de la soldadura fundida.

- La forma del cordón de la soldadura y sus bordes.

- La chispa  o salpicaduras que genera.

- La naturaleza del gas.

Un buen procedimiento de soldada está caracterizado por la poca presencia de porosidad, buena fusión, y una terminación libre de grietas o fracturas.

La porosidad, es una de las causas más frecuentemente citadas de una soldadura pobremente ejecutada, es causada por el exceso de oxígeno de la atmósfera, creada por el  gas usado en el proceso y cualquier contaminación en el metal base, que, combinado con el carbón en el metal soldado, forma diminutas burbujas de monóxido de carbono (CO). Algunas de estas burbujas de CO pueden quedar atrapadas en la soldadura fundida después que se enfría y se convierten en poros mejor conocidos como porosidad.

Típicamente el proceso MIG  es reconocido como un proceso de muy poca deposición de hidrógeno. Factores como la humedad en el gas protector, condiciones atmosféricas y las condiciones del metal a ser soldado podrían tener una variación en el grado de efecto adverso sobre el hidrógeno di-fusible en el material depositado.

Una suficiente desoxidación del cordón de soldadura es necesaria para minimizar la formación de monóxido de carbono CO y, por consiguiente, la porosidad. Para lograr esto, algunos fabricantes han desarrollado alambres que contienen elementos con los cuales el oxígeno se combina preferentemente al carbón para formar escorias inofensivas. Estos elementos, llamados desoxidantes, son manganeso (Mn), silicio (Si), titanio (Ti), aluminio (Al), y zirconio (Zr).

La fluidez de la soldadura fundida en el cordón de soldadura es muy importante por varias razones. Cuando la soldadura fundida es suficientemente fluyente, mientras está en su estado líquido, tiende a moverse sola llenando los espacios hasta los bordes produciendo una forma rasa, con formas más gentiles especialmente en las soldaduras de filetes. Precaución: Excesiva fluidez podría generar problemas en la ejecución de la soldadura en ciertas posiciones o haciendo soldaduras sobre filetes cóncavos horizontales.

El GAS presenta una notable influencia sobre la forma de transferencia del metal, penetración, aspecto del cordón, proyecciones, etc. En la siguiente figura 3, se muestran las formas de las penetraciones típicas de este proceso, en función del tipo de gas:

Figura 3.  Penetración en función del gas.

Máquinas y antorchas utilizadas para el proceso MIG

Características de Conjuntos para soldar, de corriente directa (CD) potencial constante (MIG), Figura 4. Penetración en función del gas.

| MIG (GMAW) MM-250 SP - Trabajo Industrial - | Aplicaciones: Soldadura con electrodo micro alambre (GMAW) en diámetros de 0.6 a 0.9 mm. (0.023" a 0.035") transferencia a corto circuito. Soldadura tubular con núcleo de fundete (FCAW) en diámetros de 0.8 a 1.2 mm (0.030" a 0.045") Características: Control selector de cinco niveles. Recomendada para trabajo industrial ligero. Acccesorios: Antorcha para MIG 180. • Rodillo motriz de doble ranura de 0.8 y 0.9 mm (0.030" y 0.035"). Cable alimentador calibre 3# 12AWG de 2.50 mts con clavija. Cable calibre #4 AWG de 2.50 mts con pinza de tierra. Manguera para gas de 1.20 mts. de longitud Usos: Enseñaza en institutos técnicos. Talleres de reparación de carrocerías automotrices. Fabricación de muebles metálicos. Ventajas: Alimentador de electrodo, integrado a la fuente de poder. Sistema de enfriamiento de ventilación forzada. Excelente estabilidad del arco al soldar. Con remolque, manubrio y portacilindro. Sistema de punteo integrado. Rangos de voltaje: alto/bajo |
| --- | --- |

Salida Nominal 40 % ciclo de trabajo Gama de Voltaje Max V.C.A * Alimentación 1 fase, 60 Hz Potencia Real Dimensiones Peso 250 A a 27 V CD 12 a 30 V CD 42 V CD 220 V - 52 A 440 V - 26 A 10.3 KW Alto 793 mm (31-3/16") Ancho 360 mm (14-3/16") Largo 965 mm (38") Neto 103.0 Kg. (227.0 Lbs) Emb 107.3 kg (236.3 Lbs) Tabla 1. Características de máquina MIG.

Figura 5.  Mecanismo interior de una maquina MIG.

Antorchas para soldadura MIG

Figura 6. Antorchas para proceso MIG.

Existen una variedad de antorchas para el proceso MIG, desde antorchas para aplicar aceros, como antorchas para la aplicación de materiales no ferrosos como el aluminio, el tipo de antorcha también dependerá del trabajo a realizar, si éste será manual o automático en una línea de producción.

|  | Antorcha MIG con sistema PUSH-PULL Sistema que permite utilizar antorchas con conductos muy largos, evitando el problema del enredo del alambre en el interior de la antorcha. Figura 7. Penetración en función del gas |
| --- | --- |

Influencia del Gas y el Arco de la Soldadura

El uso de Anhídrido Carbónico (CO2) causa más turbulencias en la transferencia del metal del alambre al metal base con la tendencia a crear cordones de soldadura más abultados y un alto incremento de las salpicaduras.

Las mezclas de gases con bases de Aragón (Ar) proveen transferencias de metales más estables y uniformes, buena forma del cordón de soldadura y las salpicaduras son reducidas al mínimo, además de un rango mas bajo en la generación de humo.

El incremento en el voltaje del arco tiende a incrementar la fluidez, haciendo las soldaduras mas rasas, afectando la penetración de los bordes y generando más salpicaduras. Los voltajes más altos  reducen considerablemente la penetración y podrían causar la perdida de elementos que forman parte de la aleación.

Tipo de uniones

Figura 9. Representación de las tipos de uniones utilizadas en la soldadura eléctrica

MATERIAL Y/O EQUIPO NECESARIO

Equipo

- Careta con filtros

- Peto.

- Guantes

- Polainas

- Gogles

- Pica

- Cepillo de alambre

- Pinzas mecánicas

Figura 10. Equipo de protección para soldadura

Material

- Solera de acero 1018 en tramos de 4 pulgadas de largo por 2 de ancho y 1/4 de espesor.

- Gas inerte (Argón).

- Micro alambre en acero de diámetro 0.035".

Reglas de seguridad para soldadura eléctrica

Como en cualquier otro trabajo existen ciertas precauciones que deben tomarse para protección de uno mismo y de los demás, por lo que entre las protecciones personales tenemos:

- Usar siempre la careta con filtros del grado correcto

- Usar peto, guantes, casco y polainas.

- Asegurarse de que los demás estén protegidos de los rayos de luz antes de empezar a soldar.

- Nunca trabajar en un área húmeda o mojada.

- Usar lentes de seguridad cuando quite la escoria de una soldadura.

- Asegurarse que la pieza que vaya a soldar o el banco sobre el que trabaja estén conectados correctamente a tierra.

- Usar guantes de carnaza todo el tiempo.

- Es preferible usar ropa de lana en vez de algodón, porque se quema con más dificultad y ayuda a proteger la piel de altas temperaturas.

- Usar peto de plomo cuando la exposición al proceso MIG, sea prolongado.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

EJERCICIO 1. Estabilización de arco a través de puntos de soldadura.

En este primer ejercicio se realizará la aplicación de puntos de soldadura en una placa de acero con la finalidad de estabilizar el arco, para ello realizar los siguientes pasos:

- Posicionar la antorcha del micro alambre en la pieza como se indica en la figura 11, previamente abrir la llave del tanque de gas inerte.

- Encender la máquina y cubrirse con la careta.

- Estando la  antorcha  en posición, oprimir el gatillo, en este momento se producirá el arco eléctrico entre el micro alambre y la placa, en todo momento de la aplicación de la soldadura mantener oprimido el gatillo y mantener siempre una distancia constante, ahora proceder a hacer movimiento circular sin avanzar, esto en el lapso de 3 a 4 segundos. Levantar la antorcha y aplicar otro punto hasta llenar la placa como se indica en la figura.

Figura 11. Aplicación de puntos para estabilizar el arco.

EJERCICIO 2. Aplicación de cordones de soldadura.

En este segundo ejercicio se realizará la aplicación de los diferentes cordones utilizados en la soldadura eléctrica con la finalidad de adquirir la habilidad de su aplicación, para ello realizar los siguientes pasos:

- Posicionar la antorcha del micro alambre en la pieza como se indica en la figura 12.

- Encender la máquina y cubrirse con  la careta.

- Estando la antorcha en posición, oprimir el gatillo, en este momento se producirá el arco eléctrico, en todo momento de la aplicación de la soldadura mantener oprimido el gatillo y mantener siempre una velocidad y altura constante, proceder a hacer movimiento circular u otro, a lo largo de la placa, como se muestra en la figura 12.

Figura 12. A la izquierda se muestra cómo se debe de mantener la colocación del electrodo. A la derecha se puede ver el tipo de cordón que se genera, el ancho depende mucho de qué tan grande se realice el movimiento.

EJERCICIO 3. Realización de uniones de soldadura.

En este tercer ejercicio se realizará la aplicación de diferentes uniones (como lo considere el profesor) para ello realizar los siguientes pasos:

- Posicionar la antorcha del micro alambre en la pieza como se indica en la figura 11.

- Encender la máquina y cubrirse con  la careta.

- Colocar dos piezas de placa en cualquiera de las forma de unión indicadas en la figura 13.

- Proceder a aplicar un punto en cada extremo de la unión para evitar su separación, posteriormente aplicar el cordón a lo largo de la unión. Recuerdar que siempre se deberá aplicar a una velocidad y altura constante para obtener una buena soldadura.

Figura 13. Diferentes tipos de unión a realizar con la soldadura MIG.

RESULTADOS

Colocar fotografías de los diferentes ejercicios realizados.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Para saber si se obtuvo una buena soldadura, primero se debieron aplicar los pasos como se indicó en cada ejercicio para obtener una soldadura con un mismo ancho y espesor durante todo el recorrido, además la soldadura debe de presentar una forma de monedas apiladas, ver la siguiente figura 14.

| Figura 14. Se observa el cordón en forma de moneditas apiladas, presentando un espesor, penetración y ancho uniforme. | Figura 15. De izquierda a derecha se puede observar que el primer cordón es una buena aplicación con ancho y espesor correctos los otros cordones muestran deficiencias de anchura, penetración y discontinuidades. |
| --- | --- |

- A través de una verificación visual de los ejercicios realizados observar si la soldadura tiene un mismo ancho y espesor durante todo el recorrido, además la soldadura debe de presentar una forma de monedas apiladas, si no es el caso, y la soldadura quedó de una forma irregular o con poros, indicar las condiciones a que se debió (ver figura 15).

- Otro tipo de análisis que se puede llevar acabo es una prueba destructiva como se observa en la figura 16. En esta prueba se doblarán o desdoblarán las diferentes uniones que se realizaron con anterioridad, con la finalidad de tratar de fracturar la unión. Si no sufre fractura en la unión, quiere decir que la soldadura fue correctamente aplicada.

Figura 16. Se muestran las diferentes pruebas destructivas que pueden llevarse a cabo para saber si se realizó una buena aplicación en la soldadura. De izquierda a derecha tenemos en primer lugar una prueba en la que se martilla hasta lograr un doblez de 180 grados, en la figura central se presenta una prueba de flexión y tracción, por último a una unión en "V" se le martilla hasta dejarla en un plano horizontal.

Responda a las siguientes preguntas:

- ¿Qué fue lo que se le dificulto durante la aplicación del proceso MIG?

- Los puntos en el primer ejercicio ¿cómo quedaron? uniformes o con aspecto de cacahuate, ¿crees que este ejercicio de estabilización de arco ayuda para realizar el segundo ejercicio?

- ¿Qué importancia tiene mantener la velocidad y la altura constante en la aplicación del cordón con el proceso MIG?

- ¿Cuántas uniones sufrieron ruptura y cuantas se doblaron sin romperse en el análisis de prueba destructiva?

- Indicar que otras pruebas no destructivas existen para verificar si la soldadura fue bien aplicada y explicar en qué consisten.

- ¿Cómo se puede controlar  la deformación de un material cuando  es aplicado el proceso de soldadura MIG?

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS

Realizar las conclusiones correspondientes, sobre lo que se observó en las uniones y en las pruebas que se realizaron a dichas uniones.

CUESTIONARIO PREVIO

- ¿Qué es el proceso de soldadura MIG e indicar con un esquema qué elementos intervienen en el proceso?

- ¿Cuántos tipos de soldadura existen y utilizan energía eléctrica?

- ¿Qué tipo de gases se pueden utilizar en el proceso MIG?

- ¿Cuáles son las reglas de seguridad que se deben seguir para evitar un percance por la acción del proceso de soldadura eléctrica?

- Indicar qué elementos se deben considerar para soldar acero inoxidable con el proceso MIG?

BIBLIOGRAFÍA

## Manual de soldadura, tomos 1, 2, 3. Prentice Hall, 1991.

## Horwitz. SOLDADURA, Aplicaciones y Práctica. Editorial Alfaomega, 2007.

## Oxgasa. Manual del soldador. Infra de El Salvador S.A de C.V.

- Technology for The Welder`s world. Recuperado de http://www.binzel.de/MX/spa/productos/antorchas-mig/push-pull/pp-24-dcopy.html

# Text boxes

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Departamento de Materiales y Manufactura

COLABORADORES EN LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS:

M.I. DAVID MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

M.I. EFRAÍN RAMOS TREJO

ING. RAÚL GILBERTO VALDEZ NAVARRO

ING. JORGE ROMERO HERNÁNDEZ

ING. ARMANDO SÁNCHEZ GUZMAN

Manual de Prácticas

Laboratorio de Procesos de Manufactura I

Carrera: Ingeniería Industrial

COORDINADORES:

DR. JAVIER CERVANTES CABELLO

ING. ARMANDO  SÁNCHEZ GUZMÁN

e

d

c

b

a